| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 3 |
| 2 Нормативные ссылки | 6 |
| 3 Характеристики основных применяемых материалов и изделий | 9 |
| 4 Организация и технология производства работ | 20 |
| 5 Потребность в материально-технических ресурсах | 46 |
| 6 Контроль качества и приемка работ | 49 |
| 7 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды | 50 |
| 8 Калькуляции и нормирование затрат труда | 59 |
| Приложение А | 82 |
| Приложение Б Приложение В | 85 95 |
|  |  |  |  |  |  | ТТК-100299864.067-2011 |
| Изм. | Кол. | Лист | № док | Подп. | Дата |  |
| Разработал | Прилуцкий |  |  | Устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением гидроизоляционных проникающих материалов «Пенетрат» Типовая технологическая карта | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | Осос |  |  |  | О | 2 | 96 |
|  |  |  |  |  | РУП «Минсктиппроект» г. Минск |
| Н. контр. | Дудко |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |

1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая типовая технологическая карта разработана на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций, гидротехнических сооружений и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости и коррозионной стойкости.

1.2 Типовая технологическая карта разработана на выполнение работ по гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением гидроизоляционных материалов производства ЗАО «Парад».

Эксклюзивные права на продажу гидроизоляционных материалов «Пенетрат» принадлежат ООО «ДаКроса», г.Минск, Республика Беларусь.

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства заключается в уточнении технологии производства работ, объемов работ, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, пересчете калькуляций затрат труда и машинного времени, корректировке мероприятий по контролю качества, технике безопасности, охране труда и окружающей среды.

1.3 Основанием для разработки настоящей типовой технологической карты является договор между ООО «Альпиндустрия» и РУП «Минсктиппроект» № 05К-28/11 от 12 апреля 2011г.

1.4 Гидроизоляционные материалы «Пенетрат» предназначены для гидроизоляции, повышения прочности бетона, коррозионной стойкости, морозостойкости и стойкости к агрессивным воздействиям природного и техногенного характера.

Гидроизоляционные материалы «Пенетрат» используются:

– при создании гидроизоляционных покрытий и поверхностей, как для новых в процессе строительства, так и для утративших гидроизоляционные свойства во время эксплуатации объектов (стен и полов домов, подвалов, технических этажей, крыш зданий, объектов канализации, промышленного и питьевого водоснабжения, резервуаров, в том числе с питьевой водой, бассейнов, колодцев, гидротехнических сооружений и т.д.);

– при создании защитных поверхностей, предохраняющих материал зданий и сооружений при опасном воздействии на него гидродавления среды или при контакте с агрессивными средами;

– в качестве добавки в бетонную смесь при изготовлении железобетонных строительных конструкций и товарного бетона в промышленных и построечных условиях, где предъявляются повышенные требования по морозостойкости, водонепроницаемости и прочности;

– для ликвидации течей в подвалах зданий и сооружений, бетонных резервуарах, тоннелях и других заглубленных объектах;

– для восстановления водонепроницаемости и прочности опор мостов, мелкоблочных, бутовых и бутобетонных фундаментов посредством заполнения внутренних полостей или создания защитного покрытия;

– для устройства защитных штукатурных покрытий, заделки швов, трещин и объемных полостей в конструкциях с гарантированным обеспечением их водонепроницаемости, прочности и повышением других эксплуатационных характеристик;

– для мгновенной остановки напорных течей в кирпичных, бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, для ликвидации аварийных протечек;

– для устройства отсечной гидроизоляции в камне, бетонных конструкциях.

1.5 Работы по гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений выполняются при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже 5 °С и не выше 30 °С, исключая попадание прямых солнечных лучей. Указанные условия должны поддерживаться не менее чем за 2 суток до начала работ и до сдачи объекта в эксплуатацию.

Не допускается проводить работы по гидроизоляции во время дождя или сразу после дождя, при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, при наличии наледи на поверхности.

1.6 В состав работ, рассматриваемых данной типовой технологической картой, входят:

– подготовка поверхности;

– приготовление гидроизоляционных материалов;

– нанесение гидроизоляционных материалов;

– уход за обработанной поверхностью.

1.7 Технологическая карта является основой при обучении рабочих, проведении входного контроля применяемых гидроизоляционных материалов, операционного контроля качества производства работ и определении материально-технических ресурсов.

1.8 Режим труда в технологической карте принят исходя из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом разделения труда, применения усовершенствованного инструмента и инвентаря.

1.9 При использовании настоящей типовой технологической карты в период  её действия рекомендуется проверять сроки действия ТНПА, используемых при разработке упомянутой технологической карты по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, каталогам, составляемых по состоянию на 1 января каждого текущего года, а также по соответствующим информационным указателям, публикуемым в течении года.

Если ссылочные ТНПА в течение срока действия настоящей типовой технологической карты изменены или заменены, то при её использовании следует руководствоваться измененными или замененными ТНПА.

Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на такие отмененные ТНПА, применяется в части, не затрагивающей указанную ссылку.

1.10 Настоящая типовая технологическая карта разработана с учетом требований системы менеджмента качества РУП «Минсктиппроект» и ТКП 45-1.01-159.

1.11 Данная типовая технологическая карта разрабатывается впервые.

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей типовой технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| ТКП 45-1.01-159-2009 | Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. |
| --- | --- |
| ТКП 45-1.03-40-2006 | Безопасность труда в строительстве. Общие требования. |
| ТКП 45-1.03-44-2006 | Безопасность труда в строительстве. Строительное производство. |
| ТКП 45-1.03-161-2009 | Организация строительного производства. |
| ТКП 45-5.08-75-2007 | Изоляционные покрытия. Правила устройства. |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия. |
| СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. |
| СНБ 1.03.02-96 | Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве. |
| СТБ 1114-98 СТБ 1263-2001 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия. Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия. |
| СТБ 1306-2002 СТБ 1543-2005 СТБ 1846-2008 | Входной контроль продукции. Основные положения. Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия. Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура контролируемых показателей. Контроль качества работ. |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. |
| ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования. |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.040-86 | ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.010-75 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия. |
| ГОСТ 12.4.013-85 | ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 12.4.026-76 | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. |
| ГОСТ 12.4.087-84 | ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия. |
| ГОСТ 12.4.089-86 | ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 12.4.100-80 | Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия. |
| ГОСТ 112-78 | Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия. |
| ГОСТ 162-90 | Штангенглубиномеры. Технические условия. |
| ГОСТ 427-75 ГОСТ 3145-84 | Линейки измерительные металлические. Технические условия. Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия |
| ГОСТ 5375-79 | Сапоги резиновые формовые. Технические условия. |
| ГОСТ 7211-86 | Зубила слесарные. Технические условия. |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 10528-90 | Нивелиры. Общие технические условия. |
| ГОСТ 10597-87 | Кисти и щетки малярные. Технические условия. |
| ГОСТ 10778-83 | Шпатели. Технические условия. |
| ГОСТ 11042-90 | Молотки стальные строительные. Технические условия. |
| ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 19596-87 | Лопаты. Технические условия. |
| ГОСТ 20010-93 | Перчатки резиновые технические. Технические условия. |
| ГОСТ 20558-82 | Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 24258-88 ГОСТ 25706-83 | Средства подмащивания. Общие технические условия. Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25782-90 | Правила, терки и полутерки. Технические условия. |
| ГОСТ 26433.2-94 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия. |
| ТУ BY 100926738.017-2011 ТУ ВY 500059690.001-2008 | Составы гидроизоляционные проникающие «Пенетрат». Аптечки первой медицинской помощи. |
| ППБ РБ 2.09-2002 | Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ. |

3  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Общие положения

3.1.1 Гидроизоляционные материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия.

3.1.2 Импортируемые строительные материалы, на которые отсутствуют действующие в республике ТНПА, должны иметь свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3.1.3 Гидроизоляционные материалы, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), должны иметь свидетельство о государственной регистрации.

3.2 Гидроизоляционные материалы проникающие «Пенетрат»

3.2.1 Система гидроизоляционных материалов «Пенетрат» состоит из семи основных материалов, применяемых для гидроизоляции сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

3.2.2 Гидроизоляционные материалы изготавливаются в соответствии с требованиями СТБ 1543, ТУ BY 100926738.017 и по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.2.3 В состав системы гидроизоляционных материалов «Пенетрат» входят:

– ГПКС 1 5 «ГС Пенетрат» СТБ 1543 (далее «ГС Пенетрат»)– гидроизоляционная  проникающая капиллярная смесь, предназначенная для повышения водонепроницаемости бетона и предотвращения капиллярного проникновения влаги через бетон;

– «ГС Пенетрат Шов» ТУ BY 100926738.017 – шовный гидроизоляционный материал, предназначенный для устранения капельных течей и предотвращения фильтрации воды через трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания;

– «ГС Пенетрат Аква Стоп» ТУ BY 100926738.017 – быстротвердеющий гидроизоляционный материал, предназначенный для ликвидации напорных течей в кирпичных, бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, для ликвидации аварийных протечек при постоянном притоке воды;

– «ГС Пенетрат Микс» ТУ BY 100926738.017 – гидроизоляционная добавка в бетонную смесь для повышения показателей бетона по водонепроницаемости;

– «ГС Пенетрат Инъекционный» ТУ BY 100926738.017 – жидкий гидроизоляционный материал из смеси полисилоксановой смолы и силанов, предназначенный для устройства отсечной гидроизоляции в камне, бетонных и железобетонных конструкциях. Отсечная гидроизоляция перекрывает капиллярно-пористую структуру строительного материала, затрудняя проникновение в него грунтовых вод;

- «ГС Пенетрат Эласт» СТБ 1543 - двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный материал для устройства наружной и внутренней гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций.

В качестве вспомогательного материала при использовании «ГС Пенетрат Эласт» для улучшения адгезии, укрепления и выравнивания впитывающей способности оснований применяется водно-дисперсионная грунтовка «Г-Эласт». Грунтовка «Г-Эласт» Имеет очень высокую эластичность и глубину проникновения в основание и в результате создает более высокую адгезию;

- «ГС Пенетрат Гидро» ТУ BY 100926738.017 - жидкий гидроизоляционный материал  на основе фторсодержащих акриловых полимеров, предназначенный для высокоэффективной гидроизоляции, гидрофобизации, защиты от воздействия агрессивных факторов внешней среды и химических реагентов строительных конструкций и объектов из бетона, кирпича, камня.

3.2.4 Гидроизоляционные материалы изготавливают централизованно в заводских условиях и на строительной площадке доводятся до готового состояния путем добавления воды. Вода для приготовления растворов из сухих смесей применяется в соответствии с требованиями СТБ 1114.

3.2.5 Маркировку гидроизоляционных материалов производят на каждой упаковочной единице в любом месте в виде наклеиваемой этикетки.

Маркировка должна быть отчетливой и содержать:

– наименование (товарный знак) изготовителя;

– условное обозначение гидроизоляционного материала;

– массу;

– номер партии;

– дату изготовления;

– срок годности или гарантийный срок хранения;

– указания по применению.

Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192.

3.2.6 Гидроизоляционные материалы доставляют автомобильным транспортом крытого типа в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должно быть исключено попадание на гидроизоляционные материалы атмосферных осадков, нарушение однородности, попадание прямых солнечных лучей.

3.2.7 Гидроизоляционные материалы  принимают партиями. За партию принимают суточную выработку за один или несколько технологических циклов по одной рецептуре и технологии, сопровождаемую одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

– наименование изготовителя и его товарный знак;

– местонахождение (юридический адрес, включая страну);

– наименование материала;

– обозначение ТНПА;

– номер и дата выдачи документа о качестве;

– номер партии;

– массу партии;

– срок годности или гарантийный срок хранения;

– вид тары;

– количество упаковочных единиц;

– результаты проведенных испытаний и подтверждение о соответствии гидроизоляционных материалов требованиям технических условий;

– подпись лица, ответственного за контроль качества;

– дату изготовления.

3.2.8 Гидроизоляционные материалы «ГС Пенетрат», «ГС Пенетрат Микс», «ГС Пенетрат Шов» поставляют только в фирменных полиэтиленовых ведрах по СТБ 1517. Гидроизоляционные материалы «ГС Пенетрат Инъекционный», «ГС Пенетрат Гидро» поставляются в канистрах.

Компоненты «ГС Пенетрат Эласт» поставляются в комплектах. Каждый комплект состоит из фирменного полимерного ведра, содержащего 20 кг компонента А и пластмассовой канистры, содержащей 9 кг компонента Б.

Компоненты «ГС Пенетрат Аква Стоп» поставляются в комплектах. Каждый комплект состоит из фирменного полимерного ведра, содержащего 3 кг или12 кг сухого компонента А и канистры, содержащей соответственно  1 кг или 4 кг жидкого компонента Б.

Поставка грунтовки «Г-Эласт» производится в пластмассовых канистрах емкостью 1, 5 и 30 кг.

3.2.9 Погрузочно-разгрузочные операции могут выполняться ручным или механизированным способами при использовании общестроительных и специальных машин и механизмов.

3.2.10 Доставленные на стройплощадку гидроизоляционные материалы должны храниться в упаковке изготовителя в крытых, сухих помещениях с влажностью воздуха не более 75%, при температуре не ниже плюс 5 °С.

Материалы в виде сухих смесей допускается хранить и транспортировать при отрицательной температуре. Материалы в виде растворов и дисперсий должны транспортироваться и храниться при температуре не ниже плюс 5 °С.

Ведра и канистры складируют на поддоны в один ряд по высоте, соблюдая расстояние между поддонами равное 1 м для свободного подхода.

3.3 «ГС Пенетрат»

3.3.1 «ГС Пенетрат» – гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь глубокого проникновения с повышенной бактерицидной активностью на основе наночастиц серебра, которые обеспечивают защиту против формирования плесени и иных биозаражений.

«ГС Пенетрат» представляет собой сухую смесь, состоящую из безусадочного цемента, отборного кварцевого песка, активных кристаллообразующих добавок с наночастицами серебра.

3.3.2 Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат» предназначен для гидроизоляции всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М100 и выше.

3.3.3 Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат» расфасовывают в тару полимерную по действующим ТНПА массой 5, 10, 25 кг.

3.3.4 Технические характеристики гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат» приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Технические характеристики ГПКС 1 5 «ГС Пенетрат»

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1 Влажность сухой смеси, %, не более | 1,0 |
| 2 Сроки схватывания, мин: - начало, не ранее - конец, не позднее | 40 90 |
| 3 Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступень, не менее | 5 |
| 4 Повышение прочности на сжатие бетона, после обработки, %, не менее | 5 |
| 5 Повышение марки бетона по морозостойкости после обработки, марка, не менее | 1 |

3.4 «ГС Пенетрат Шов»

3.4.1 «ГС Пенетрат Шов» – высокопрочный безусадочный гидроизоляционный шовный материал, содержащий безусадочный цемент, фракционированные заполнители и активные химические добавки, обеспечивающие быстрое схватывание, быстрое твердение, безусадочность, высокую прочность и водонепроницаемость.

3.4.2 «ГС Пенетрат Шов» предназначен для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

3.4.3 Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Шов» расфасовывают в тару полимерную по действующим ТНПА массой 5, 10, 25 кг.

3.4.4 Технические характеристики гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Шов» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Технические характеристики «ГС Пенетрат Шов»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Влажность, %, не более | 0,6 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,0 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400-1600 |
| Марка по морозостойкости, не ниже | F300 |
| Марка по водонепроницаемости, не ниже | W8 |
| Класс прочности на сжатие, не ниже | С32/40 |

3.5 «ГС Пенетрат Аква Стоп»

3.5.1 «ГС Пенетрат Аква Стоп» – двухкомпонентный гидроизоляционный водоостанавливающий материал. Сухой компонент состоит из безусадочного цемента с активными химическими добавками, жидкий компонент – ускоритель схватывания на основе алюминатов.

3.5.2 «ГС Пенетрат Аква Стоп» предназначен для остановки потока воды из трещин, свищей, швов и других отверстий в бетоне и камне.

3.5.3 Компоненты «ГС Пенетрат Аква Стоп» поставляются в комплектах. Сухой компонент расфасовывают в тару полимерную по действующим ТНПА массой 3, 12 кг, жидкий компонент - в канистры по действующим ТНПА массой соответственно 1, 4 кг.

3.5.4 Технические характеристики гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Аква Стоп» приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Технические характеристики «ГС Пенетрат Аква Стоп»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Влажность, %, не более | 0,6 для сухого компонента |
| Насыпная плотность сухого компонента, кг/м3 | 1100-1300 |
| Плотность жидкого компонента | 950-1050 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не ниже | 1,0 |
| Марка по водонепроницаемости, не ниже | W8 |

3.6 «ГС Пенетрат Микс»

3.6.1 «ГС Пенетрат Микс» – порошкообразный продукт на органоминеральной основе, содержащий в своем составе различные по эффективности действия химические добавки.

3.6.2 «ГС Пенетрат Микс» предназначен для получения гидроизоляционных бетонов и строительных растворов, используемых для выполнения различных видов ремонтных работ.

3.6.3 Гидроизоляционную добавку «ГС Пенетрат Микс» расфасовывают в тару полимерную по действующим ТНПА массой нетто 4, 8, 20 кг.

3.6.4 Технические характеристики гидроизоляционной добавки «ГС Пенетрат Микс» приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Технические характеристики «ГС Пенетрат Микс»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 900-1100 |
| Влажность, %, не более | 0,6 |
| Повышение марки по водонепроницаемости бетона с гидроизоляционной добавкой, ступень, не менее | 5 |

3.7 «ГС Пенетрат Инъекционный»

3.7.1 «ГС Пенетрат Инъекционный» представляет собой жидкий гидроизоляционный материал из водоотталкивающих соединений полисилоксановой смолы и силанов.

3.7.2 «ГС Пенетрат Инъекционный» предназначен для создания горизонтального гидроизоляционного заслона при работах по ремонту старых зданий при наличии извести в составе кладки.

3.7.3 Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Инъекционный» поставляют в пластмассовых канистрах по действующим ТНПА массой 1 и 5 кг.

3.7.4 Технические характеристики гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Инъекционный» приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Технические характеристики «ГС Пенетрат Инъекционный»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 950-1050 |
| Показатель концентрации ионов водорода, рН | 6,5-8,5 |

3.8 «ГС Пенетрат Эласт»

3.8.1 «ГС Пенетрат Эласт» представляет собой эластичный гидроизоляционный материал, состоящий из двух компонентов – А и Б. Компонент А представляет собой сухую смесь, компонент Б – водную дисперсию.

3.8.2 «ГС Пенетрат Эласт» предназначен для устройства наружной и внутренней гидроизоляции на вертикальных и горизонтальных минеральных поверхностях, в т.ч. подверженных деформациям.

3.8.3 Компоненты «ГС Эласт» поставляются комплектно. Каждый комплект состоит из фирменного полимерного ведра по действующим ТНПА, содержащего 20 кг компонента А и пластмассовой канистры по действующим ТНПА, содержащей 9 кг компонента Б.

3.8.4 Технические характеристики гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Эласт» приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Технические характеристики «ГС Пенетрат Эласт»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м2, не менее | 0,5 |
| Водонепроницаемость покрытия, МПа, не менее | 0,6 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 0,8 |
| Гибкость покрытия на брусе радиусом R, мм, не более | 15 |
| Усадка | Отсутствие трещин в слое рабочей толщины |
| Морозостойкость покрытия, циклы, не менее | 75 |

3.9 «ГС Пенетрат Гидро»

3.9.1 «ГС Пенентрат Гидро» является кристаллообразующим водостойким гидроизоляционным материалом, который за счет взаимодействия с с гидроксидом кальция (СаOH2) или калием и натрием, присутствующими в бетоне, придает ему гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

«ГС Пенетрат Гидро», проникая в бетон, образует кристаллы в порах и пустотах бетона. Эти кристаллы увеличиваются, поглощая влагу и заполняя пустоты в бетоне,  при этом эффективно герметизируя структуру бетона.

3.9.3 Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Гидро» поставляют в пластмассовых канистрах по действующим ТНПА массой 5 кг.

3.9.4 Технические характеристики гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Гидро» приведены в таблице 3.7

Таблица 3.7 – Технические характеристики «ГС Пенетрат Гидро»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без цвета и запаха |
| Плотность, кг/м3 | 1100-1250 |
| Массовая доля действующего вещества, %, не менее | 20 |
| Показатель эффективности, характеризуемый снижением водопоглощения бетона, обработанного гидроизоляционным материалом, не менее | 3 |
| Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки гидроизоляционным материалом, ступень, не менее | 5 |
| Стойкость после обработки гидроизоляционным материалом к действию растворов кислот НС1, H2SO4 при рН 2,5, суток | 7 |
| Стойкость поле обработки к действию щелочей (NaOH) | Высокая стойкость |
| Стойкость после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов, суток | 7 |

3.10 Грунтовка «Г-Эласт»

3.10.1 Грунтовка «Г-Эласт» представляет собой готовую к применению водную дисперсию.

3.10.2 Грунтовка предназначена для глубокой пропитки минеральных поверхностей перед нанесением на них гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Эласт».

3.10.3 Грунтовку «Г-Эласт» поставляют в пластмассовых канистрах массой 1 кг.

3.10.4 Технические характеристики грунтовки приведены в таблице 3.8

Таблица 3.8 – Технические характеристики «Г-Эласт»

| Наименование показателя | Значение (норма) |
| --- | --- |
| Время высыхания до степени 3, не более | 24 |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,6 |

3.11.Бетонитовый шнур Waterstop-RX

3.11.1 Бетонитовый шнур Waterstop-RX представляет собой пластичную бетонито-каучуковую ленту, предназначенную для изоляции технологических швов, образующихся при бетонировании мест прохода инженерных коммуникаций в строительных конструкциях.

Основной составляющей шнура является бетонит натрия СЕТСО, обладающий свойством в свободном состоянии под воздействием воды  увеличиваться в объеме в 16 и более раз. Уплотнение стыка обеспечивается набуханием шнура после проникновения туда воды. Размещение шнура в закрытом пространстве ограничивает свободу набухания, а гель, образующийся после гидратации, образует активный водостойкий барьер. В результате давления набухания раковины и трещины в бетоне, находящиеся возле шнура, заполняются и уплотняются.

Материал выдерживает гидростатическое давление, равное давлению 70 метрового водного столба как в условиях постоянного воздействия воды, так и в циклах гидратации – высыхания.

3.11.2 Шнуры выпускаются двух размеров:

а) под торговыми наименованиями Waterstop-RX 101, Waterstop-RX 101 REDSTOP, Waterstop-RX 101 DH – в виде рулонов длиной 5 м сечением 25х19 мм, упакованных в коробки по 30 м пог.

б) под торговым наименованием Waterstop-RX 103 – в виде рулонов длиной 6 м сечением 15х10 мм, упакованных в коробки по 72 м пог.

3.11.3 Областью применения бетонитового шнура является:

- изоляция вертикальных и горизонтальных технологических швов, образующихся во время бетонирования;

- изоляция мест соединения старых и новых элементов конструкции;

- изоляция мест прохода коммуникаций в строительных конструкциях;

- изоляция трубок в стяжках опалубки;

- производство изоляционных работ в случаях местного или линейного промокания.

3.11.3 Бетонитовый шнур обладает рядом положительных качеств, а именно:

- применение шнура возможно как на ровных, так и на шероховатых и неровных поверхностях;

- установку шнура можно производить при температуре от от -15˚С до +52˚С при температурном режиме эксплуатации, лежащем в диапазоне от -40˚С до +100˚С.

-  шнур позволяет выполнить быструю и простую установку шнура с низкой вероятности ошибок  при выполнении установочных работ;

- при использовании шнура Waterstop-RX 101 DH благодаря его замедленному набуханию возможна изоляция мест с застойной водой.

3.11.4 Бетонитовые шнуры вышеперечисленных марок имеют техническое свидетельство Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь ТС05.0082.10.

3.11.5 В качестве материалов для крепления шнура используются:

- сетка для крепления шнура Revofix, выпускаемая в отрезках длиной 0,6 м, упакованных в коробки по 30 м пог.

-  негорючий дисперсионный клей А 200 WВ на основе латекса, расфасованный в банки емкостью 3,81 л.

3.11.6 Технические характеристики бетонитового шнура приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Технические характеристики бетонитового шнура

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение (норма) |
| --- | --- | --- |
| Эдометрический показатель набухания | % | > 160 |
| Время набухания | сутки | 7 |
| Время набухания после осушения до первоначального объема при температуре 20-22˚С | сутки | 7-9 |
| Давление набухания | кПа | > 300 |
| Коэффициент фильтрации | - | 0 |

3.11 Показатели воздействия агрессивных сред на бетон, обработанный  гидроизоляционными материалами «Пенетрат», приведены в Приложении А

4  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1 Общие положения

4.1.1 Производство работ по устройству гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат» следует производить в соответствии с требованиями проектной документации, ТКП 45-5.08-75, СНиП 3.04.01 и настоящей типовой технологической карты.

4.1.2 Гидроизоляционные покрытия должны выполняться в соответствии с     проектом производства работ, разработанным в соответствии с требованиями       ТКП 45-1.03-161. Замена предусмотренных проектом материалов и изделий допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком и в порядке, установленном СНБ 1.03.02.

4.1.3 Работы по устройству гидроизоляционных покрытий могут начинаться только после приемки подготовленной поверхности основания и составления акта освидетельствования скрытых работ с участием представителя генподрядной (монтажной) организации и организации, выполняющей изоляционные работы.

4.1.4 Устройство каждого элемента гидроизоляционного покрытия следует выполнять после проверки качества выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

4.1.5 При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.

4.2 Организация работ

4.2.1 До начала работ необходимо выполнить следующие работы по организации строительной площадки в соответствии с проектом производства работ:

– провести обследование объекта или поврежденного участка. При необходимости принять заключение и конструктивное решение на проведение восстановительных работ, а также разработать проект производства работ для выполнения гидроизоляционных работ;

– принять подготовленную поверхность основания и составить акт освидетельствования скрытых работ с участием представителя генподрядной (монтажной) организации и организации, выполняющей изоляционные работы;

– устроить подъезды, временные дороги, складские площадки;

– устроить освещение всей площадки, проездов и рабочих мест;

– завезти на объект и подготовить к эксплуатации механизмы, приспособления, инструменты и инвентарь;

– доставить на объект в достаточном количестве материалы и изделия и организовать место для их складирования;

– при необходимости подготовить и установить средства подмащивания для безопасного ведения работ (навесные люльки, инвентарные трубчатые леса, подмостки, столики отделочника, автовышки и т.д.);

– произвести инструктаж и ознакомление рабочих со способами и приемами безопасного ведения работ и организации рабочего места, и правилами пожарной безопасности.

4.2.2 При производстве гидроизоляционных работ применяют следующие средства подмащивания:

1) на поверхностях высотой более 4 м:

– инвентарные трубчатые леса на хомутах ЛСПХ-2000 (изготовитель завод «Строймаш»);

– инвентарные трубчатые леса «Фооркон»;

– инвентарные трубчатые леса «Стройтехпрогресс»;

– автовышки ВС-22-МС и другие;

– навесные люльки.

2) на поверхностях высотой до 4 м:

– передвижные подмостки;

– столики отделочника.

4.2.3 Гидроизоляционные работы выполняются бригадой изолировщиков, в том числе:

- изолировщик на гидроизоляции 4 разряда (И4) – 1 человек;

– изолировщик на гидроизоляции 3 разряда (И3) – 1 человек;

– изолировщик на гидроизоляции 2 разряда (И2) – 1 человек;

– подсобный рабочий 2 разряда (П2) – 1 человек.

4.2.3 Состав работ, выполняемых отделочниками при подготовке поверхности и нанесению гидроизоляционных материалов, приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Состав работ, выполняемых бригадой отделочников

| Вид работы | Профессия | Разряд | Количество | Выполняемая операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка поверхности | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | Очистка от загрязнений, цементного молока, штукатурки, краски и обеспыливание поверхности. Срубка бетона, зачистка поверхности и арматуры, пробивка штрабы. Смачивание поверхности водой. |
| Подготовка гидроизоляционных материалов к применению | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | Подача материалов на рабочее место. Затворение сухих смесей водой до необходимой консистенции и перемешивание раствора. |
| Нанесение гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Шов» | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | Заполнение гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов» штраб, трещин, мест примыканий, стыков. Нанесение материала, выравнивание поверхности. |
| Нанесение грунтовки «Г-Эласт» |  |  |  | Огрунтовка поверхности механизированным способом или вручную. |
| Нанесение гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Эласт» | Изолировщик на гидроизоляции | 4 3 2 | 1 1 1 | Приготовление гидроизоляционной смеси, нанесение смеси вручную. |
| Нанесение гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат» | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | Нанесение гидроизоляционного материала, выравнивание поверхности. |
| Уход за обработанной поверхностью | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | Увлажнение свежеобработанной поверхности в течение нескольких суток. |
| Вспомогательные работы | Подсобный рабочий | 1 | 1 | Выгрузка материалов. Подноска и подъем материалов на леса. |

4.3 Технология производства работ

4.3.1 Работы с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат» выполняют в следующей технологической последовательности:

а) подготовительные работы:

– получение задания и инструктаж по технике безопасности при выполнении работ;

– ознакомление с проектной документацией и технологической картой;

– получение инструментов и приспособлений;

– прокладка временного кабеля для электроснабжения инструмента;

– монтаж люльки или установка лесов;

– монтаж лебедки;

– подготовка поверхности в зависимости от ее вида и качества;

– приготовление гидроизоляционных материалов;

б) основные работы:

– нанесение гидроизоляционных материалов;

– уход за обработанной поверхностью;

в) заключительные работы.

4.3.2 Подготовительные работы

4.3.2.1 Поверхность защищаемой конструкции необходимо освободить от штукатурки, малопрочного бетона и плотной цементной пленки посредством пескоструйной обработки или зачистки металлическими щетками, скребками, отбойным молотком. Для очистки больших площадей поверхности рекомендуется использовать гидромониторы высокого давления. Если при этом не будет достигнут достаточный эффект, то возможно применение других способов очистки, в т.ч. химических, с обработкой поверхности кислотными или солевыми растворами. Цементную пленку следует удалять при помощи углошлифовальной машины. Подготовленная поверхность должна иметь открытую капиллярную структуру, быть чистой без шелушения, следов опалубочной смазки, цементной пленки, высолов, потеков масла и т.д.

4.3.2.2 При ремонте старых сооружений рыхлый с нарушенной структурой материал поверхности должен быть удален с помощью отбойного молотка, перфоратора, пескоструйных и водоструйных аппаратов, скребков и т.д. Срубку выступающих частей бетона (наплывов) производят вручную с помощью зубил, молотков с двойным заострением. При больших площадях наплывов применяют электро- и пневмомолотки, электрические щетки, пескоструйные аппараты. При этом арматура, подверженная коррозии, должна быть освобождена от бетона на 2 см больше в обе стороны от начала коррозионной зоны. Бетон удаляют под углом 45˚.

Освобожденная от бетона арматура очищается от ржавчины при помощи водо- или пескоструйного аппарата или металлических щеток. После чего обработанная поверхность очищается от пыли струей воздуха.

Замасленные участки очищаются до удаления слоя загрязнения.

4.3.2.3 Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол-стена, потолок-стена расшиваются по всей длине независимо от их ширины отбойными молотками или перфораторами (рисунок 4.1). Глубина разделки 25-30 мм при ширине шва 20 мм и более. Для швов меньшей ширины глубина разделки составляет 10-20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкции (размеры штрабы 25х25 мм по всей длине шва).

4.3.2.4 Вводы коммуникаций разделываются под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм и шириной от края гильзы не менее 50 мм (устройство штрабы по всей длине окружности).

4.3.2.5 Производится очистка разделанных мест щеткой с металлическим ворсом. Удалить рыхлый слой бетона (при наличии такового).

Поверхности разделанных мест обеспыливаются промывкой водой (или продувкой воздухом) и тщательно увлажняются водой (рисунок 4.2, 4.3) до полного влагонасыщения поверхностного слоя бетона на глубину не менее 10 мм (ориентировочный расход воды  5 л/м2).

Непосредственно перед заделкой швы смачиваются до полного водонасыщения бетона.

Излишки воды, образовавшиеся на горизонтальной поверхности после работы с водоструйной установкой высокого давления, удаляются с помощью специального пылесоса.

Рисунок 4.1 – Расшивка шва электроперфоратором

Рисунок 4.2 – Очистка и смачивание поверхности водой с

помощью гидромонитора

Рисунок 4.3 – Очистка и смачивание трещин, швов водой
с  помощью гидромонитора

4.3.2.6 При разделке полостей под устройство гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Аква Стоп» необходимо:

– при ликвидации активных протечек расшить в бетоне/камне отверстие диаметром минимум 20 мм, либо выбрать материал до ненарушенного, прочного слоя;

– при герметизации стыков между стеной и полом в эксплуатируемых конструкциях расшить стык минимум на 20 мм в ширину и глубину, таким образом, чтобы он слегка заходил вглубь стены;

– при герметизации стыков между стеной и полом в новых конструкциях следует предусмотреть при проектировании конструкции в области стыка между стеной и полом отверстие размерами 20×20 мм для заполнения гидроизоляционном материалом «ГС Пенетрат Аква Стоп»;

– при ремонте растворных швов и трещин в каменной кладке или трещин в бетонных стенах расшить поврежденные швы или трещины минимум до ширины и глубины 20 мм. При возможности шву придать форму «ласточкин хвост»;

– при заполнении отверстий, раковин и исправлении других конструкционных дефектов в бетонных стенах вскрыв бетон на 25 мм от поверхности, удалить куски вязальной проволоки, дерева и др. посторонние включения;

– при закреплении анкеров и др. закладных металлических деталей в бетоне и каменной кладке просверлить отверстие достаточно глубокое для размещения в нем болта или закладной детали с таким расчетом, чтобы до стенок отверстия вокруг болта оставалось не менее 10 мм.

4.3.3 Приготовление гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Гидроизоляционные материалы «Пенетрат» готовят к применению непосредственно на строительной площадке при помощи миксера или механизированным способом в растворосмесителе.

4.3.3.1 Приготовление «ГС Пенетрат»:

– сухую смесь необходимо высыпать в воду и тщательно размешивать до тех пор, пока не получится густая однородная пластичная масса без комков;

– размешивание производят при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером);

– соотношение сухой смеси к воде должно быть: на 1 кг сухой смеси 0,22-0,26 л воды;

– для сохранения пластичности приготовленного раствора его необходимо регулярно перемешивать;

– дополнительное добавление воды в готовый раствор не допускается.

4.3.3.2 Приготовление «ГС Пенетрат Шов»:

– сухую смесь необходимо высыпать в воду и тщательно размешивать до тех пор, пока не получится густая однородная пластичная масса без комков;

– размешивание производят при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером);

– соотношение сухой смеси к воде должно быть: на 1 кг сухой смеси 0,12-0,13 л воды;

– приготовленный таким образом раствор должен находиться в состоянии покоя примерно 5-7 мин, после чего его снова необходимо перемешать. Готовится столько раствора, сколько необходимо для работы в течение 1,5 ч. В процессе работы перемешивание раствора периодически повторяют.

4.3.3.3 Приготовление «ГС Пенетрат Аква Стоп»:

– смешивание компонентов гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Аква Стоп» производят вручную в небольших количествах, которые могут быть использованы за один раз;

– для приготовления раствора, предназначенного для заполнения пустот, отверстий, трещин и остановки водопритока необходимо смешать 3 объемных части сухого компонента и 1 объемную часть жидкого компонента. Время приготовления такого раствора должно быть не более 30 с. Через 1 мин состав становится непригодным для использования;

– для приготовления раствора, предназначенного для заполнения отверстий в перекрытиях и полах, а также ускоренной анкеровки и крепления металлических и полимерных элементов в бетонные поверхности смешать 2 объемные части сухого компонента и 1 объемную часть жидкого компонента. Схватывание такого раствора наступает через 4–13 мин с момента затворения сухого компонента жидким, поэтому следует готовить его ровно столько, сколько нужно для выполняемой работы;

– для заделки глубоких раковин, выбоин рекомендуется к сухому компоненту добавить кварцевый песок (1:1).

4.3.3.4 Приготовление «ГС Пенетрат Микс»:

– для приготовления водного раствора гидроизоляционной добавки необходимо смешать расчетное количество сухой добавки «ГС Пенетрат Микс» с водой;

– соотношение воды к добавке должно быть: 1 часть воды на 1,5 части сухой добавки по массе;

– размешивание производят при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером) в течение 1-2 мин.

4.3.3.5 Приготовление «ГС Пенетрат Инъекционный»:

– состав «ГС Пенетрат Инъекционный» поставляется готовым к применению.

4.3.3.6 Приготовление «ГС Пенетрат Эласт»

- для приготовления гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Эласт» необходимо вылить 9 кг компонента Б в емкость, изготовленную из пластмассы или нержавеющего металла;

- постепенно при постоянном перемешивании добавить 20 кг компонента А;

- перемешать компоненты при помощи электрической дрели, работающей на низких оборотах и оснащенной насадкой для перемешивания вязких растворов до получения однородной смеси без комков;

- выдержать полученную смесь в течении 3-5 минут;

- повторно перемешать;

- полученный раствор должен быть выработан в течении 1 часа.

4.3.3.7 Приготовление «ГС Пенетрат Гидро»:

Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Гидро» поставляется готовым к применению. Перед применением «ГС Пенетрат Гидро» следует перемешать в заводской упаковке до однородной консистенции.

4.3.3.8 Приготовление грунтовки «Г-Эласт»

Грунтовка «Г-Эласт» поставляется готовой к применению. Перед применением грунтовку следует перемешать в заводской упаковке, использую для этого электрическую дрель и смешивающую насадку.

4.3.4 Нанесение «ГС Пенетрат»

Перед нанесением «ГС Пенетрат» на бетонные поверхности необходимо увлажнить ее до полного влагонасыщения.

«ГС Пенетрат» наносят на подготовленное основание в 2 слоя широкой жесткой кистью из синтетического волокна, тщательно втирая раствор в основание (рисунок 4.4).

Перед нанесением второго слоя поверхность увлажняют. Второй слой наносят на свежий, но уже схватившийся, первый слой не ранее, чем через два часа и не позднее чем через шесть часов после нанесения первого слоя. Особенно тщательно следует промазывать углы и стыки. При нанесении раствора вручную движения щетки прямолинейны и слои наносят крест-накрест.

Возможно нанесение «ГС Пенетрат» механизированным способом. Механическое нанесение раствора производится при помощи распылителей под давлением не менее 4 атм за один-два подхода. Напыление следует производить круговыми движениями с расстояния 1-1,5 м (в зависимости от давления воздуха и диаметра форсунки распылителя).

Общая толщина двух слоев 1,0-1,5 мм.

Рисунок 4.4 – Нанесение гидроизоляционного материала  «ГС Пенетрат» кистью

4.3.5 Гидроизоляция швов, трещин, стыков, примыканий

Работы по заделке трещин, швов, стыков, примыканий, вводов коммуникаций, технологических отверстий, поверхностных дефектов в бетонных конструкциях при подготовке поверхности к проведению гидроизоляционных работ проводят с использованием гидроизоляционного материала  «ГС Пенетрат Шов».

Работы с использованием «ГС Пенетрат Шов» выполняются как на этапе нового строительства, так и в процессе проведения ремонтных работ на эксплуатируемом сооружении.

Расшитые и разделанные места в конструкции (вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, вводы коммуникаций, швы примыкания: пол-стена, потолок-стена), а также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20 мм, трещины и т.д.) увлажняют и грунтуют гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» в один слой. Расход «ГС Пенетрат» в пересчете на сухую смесь составляет 0,05 кг/м.п. при размере штрабы 25×25 мм.

Через 15-30 мин (метод «мокрое» на «мокрое») огрунтованную штрабу заполняют гидроизоляционным шовным материалом «ГС Пенетрат Шов» вручную (рисунок 4.5) при помощи шпателя или шнекового растворонасоса.

Толщина наносимого слоя «ГС Пенетрат Шов» за один прием не должна превышать 50 мм. При заполнении более глубокой штрабы раствор наносится в несколько приемов.

Заполненную штрабу и области, прилегающие к ней, обрабатывают сверху гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» в 2 слоя не ранее чем через два часа и не позднее чем через шесть часов после заполнения штрабы гидроизоляционным материалом  «ГС Пенетрат Шов».

Рисунок 4.5 – Нанесение «ГС Пенетрат Шов» вручную

4.3.6 Гидроизоляция технологических отверстий после удаления опалубки

При устройстве гидроизоляции в местах технологических отверстий от стяжек крепления щитовой опалубки используются гидроизоляционные материалы «ГС Пенетрат» и «ГС Пенетрат Шов».

Демонтируется пластиковая втулка с помощью дрели или другим способом, после чего отверстие очищается от пыли.

Отверстие заполняют отрезками жгута вспененного полиэтилена или монтажной пеной таким образом, чтобы по краям отверстий с наружной и внутренней стороны остались полости глубиной 20-25 мм. Полученные полости необходимо увлажнить и заполнить гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов» в следующей последовательности:

–  загрунтовать полость гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат»;

– не позже чем через 15-30 мин заполнить полость гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов».

– прилегающие к полости участки в радиусе 20 мм увлажнить водой и обработать сверху гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» в 2 слоя не ранее чем через два часа и не позднее чем через шесть часов после заполнения полости гидроизоляционным материалом  «ГС Пенетрат Шов».

4.3.7 Применение «ГС Пенетрат Аква Стоп»

4.3.7.1 Ecли нaпop вoды бoльшoй, тo нeoбxoдимo зaткнуть oтвepcтиe ткaнeвoй, дepeвяннoй или инoй пpoбкoй c тaким pacчeтoм, чтoбы дo кpaeв oтвepcтия ocтaвaлocь eще 10-20 мм.

Руками в перчатках придать материалу нужную форму, подождать пока он начнет слегка схватываться, затем с усилием прижать «ГС Пенетрат Аква Стоп» в отверстие и, не ослабляя давления, не перемещая руки, удерживать в таком положении 1-2 мин.

Когда «ГС Пенетрат Аква Стоп» схватился, но еще не затвердел, следует удалить при необходимости излишки уложенного гидроизоляционного материала так, чтобы отверстие было заполнено наполовину. Оставшийся объем полости течи заполняют гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов». Заполненную «ГС Пенетрат Шов» полость течи и прилегающие к ней области необходимо обработать «ГС Пенетрат» в два слоя.

4.3.7.2 Трещины или большие отверстия необходимо заделывать в несколько приемов маленькими частями.

4.3.7.3 Для устройства гидроизоляции материалом «ГС Пенетрат Аква Стоп» необходимо:

– при герметизации стыков между стеной и полом в эксплуатируемых конструкциях заполнить отверстие приготовленным гидроизоляционным материалом, прижать и придать форму желобка;

– при герметизации стыков между стеной и полом в новых конструкциях заполнить паз гидроизоляционным материалом, прижать и придать форму желобка;

– при ремонте растворных швов и трещин в каменных стенах, трещин в бетоне вручную или мастерком запрессовать гидроизоляционный материал в шов;

– при заполнении отверстий, раковин и исправлении других конструкционных дефектов заполнить гидроизоляционным материалом отверстия, раковины и др. дефекты;

– при закреплении анкеров и др. закладных металлических деталей в бетоне и каменной кладке заполнить отверстие гидроизоляционным материалом, имеющим консистенцию штукатурного раствора. Утрамбовать раствор так, чтобы отверстие было целиком заполнено. Сразу же с усилием вдавить закладную деталь по центру заполненного отверстия, после чего гидроизоляционный материал вокруг детали еще раз утрамбовать.

4.3.8 Приготовление бетона с применением «ГС Пенетрат Микс»

4.3.8.1 Введение добавки «ГС Пенетрат Микс» может осуществляться следующими способами:

– на стадии изготовления бетонной смеси вместе с песком, если влажность песка не превышает 5 %;

– добавлением водного раствора гидроизоляционной добавки в бетонную смесь при доставке бетоновозами;

– вручную в бетоносмеситель после дозирования всех сухих компонентов.

Для качественного использования «ГС Пенетрат Микс» необходимо добиться равномерного распределения добавки по всему объему бетонной смеси.

4.3.8.2 Применение добавки «ГС Пенетрат Микс» на заводе по изготовлению бетонных изделий

Добавить необходимое количество «ГС Пенетрат Микс» к смеси щебня и песка, затем тщательно перемешать в течение 3 минут. Добавить цемент и воду. Полученную бетонную смесь перемешать по имеющейся технологии.

4.3.8.3 Применение добавки «ГС Пенетрат Микс» при доставке бетона на объект бетоновозами

Приготовить необходимое количество водного раствора «ГС Пенетрат Микс». Рекомендуемый расчетный расход материала «ГС Пенетрат Микс» на 1 м3 бетона составляет 4 кг.

Приготовленный водный раствор «ГС Пенетрат Микс» необходимо залить в бетоновоз и смешивать не менее 5 мин для обеспечения равномерного распределения добавки в бетонной смеси.

4.3.8.4 Применение добавки «ГС Пенетрат Микс» при приготовлении бетона на месте применения

Поместить расчетное количество «ГС Пенетрат Микс» в бетономешалку, влить 60-70 % необходимой воды и добавить половину необходимого количества заполнителя (щебень, песок). Смешать материалы в течение 2-3 минут. Затем добавить цемент, оставшееся количество воды и заполнителя в соответствии с технологией приготовления бетонной смеси. Повторно перемешать полученный раствор бетонной смеси в течение 5 минут.

4.3.9 Нанесение «ГС Пенетрат Эласт»

Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Эласт» наносят на основание, обработанное грунтовкой «Г-Эласт».

Гидроизоляционный материал наносят на огрунтованное основание широкой жесткой щеткой с синтетической щетиной или валиком. При нанесении первого слоя на гладкую поверхность используется щетка, на рельефную поверхность – валик. Для нанесения  второго и третьего слоев применяется резиновый шпатель. При нанесении внимательно следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков.

Рекомендуется наносить два слоя. Второй слой наносят металлической теркой или кистью-макловицей в перпендикулярном направлении на уже отвердевший, но еще влажный первый слой. Если это необходимо таким же образом наносят третий слой. В обычных условиях при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%, слои гидроизоляции можно наносить примерно через 3 часа.

При нанесении гидроизоляционного материала на поверхность важно, чтобы кисть была хорошо наполнена раствором. Для получения гладкой поверхности используют шпатель и войлочную терку. Последний слой может быть нанесен как декоративный: валиком под «шубу» или набрызгом.

Общая толщина нанесенного гидроизоляционного покрытия  1,4-1,5 мм.

Перед окончанием работ следует убедиться, что толщина нанесенных слоев соответствует требованиям ПСД.

Крепление керамических плиток возможно через 3 суток после нанесения «ГС Пенетрат Эласт». Через 7 суток гидроизоляционное покрытие может воспринимать полные гидравлические нагрузки.

Незасохшие остатки гидроизоляционной смеси могут быть удалены при помощи воды, а засохшие – только механическим способом.

Нанесение грунтовки «Г-Эласт» производится сплошным равномерным слоем. Для нанесения   рекомендуется    использовать   пистолет с рабочим давлением 0,2 – 0,4 бара либо при небольшом объеме работ или выборочной обработке поверхности малярную кисть или валик. При грунтовании поверхности, обладающей большой впитывающей способностью, поперек первого грунтовочного слоя после его высыхания наносится второй грунтовочный слой.

Время высыхания грунтовочного слоя определяется по указанию предприятия-изготовителя, и составляет, как правило, 30 – 60 минут в зависимости от рода поверхности, а также температуры и влажности окружающего воздуха.

4.3.10 Нанесение «ГС Пенетрат Гидро»

Гидроизоляционный материал наносят на подготовленное основание с помощью распылителя, кисти, валика. Основной способ нанесения – распыление при помощи краскопульта или пульверизатора.

На новый бетон «ГС Пенетрат Гидро» наносят сразу после отвердевания бетона.

На горизонтальные поверхности гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Гидро» наносить до состояния зеркального блеска влажной поверхности, избегая образования луж.

В проблемных зонах, где возможно протекание воды и повышенная влажность необходимо нанести дополнительные слои.

Нанесение декоративных и других покрытий (краску, обои, плитку и т.п.) на поверхности, обработанные «ГС Пенетрат Гидро», следует производить через 7 суток после обработки. Время впитывания гидроизоляционного материала составляет 1-2 ч.

Полная кольматация (гидроизоляция) и антикоррозионная защита бетона достигается в течение 30÷40 суток после обработки поверхности.

4.3.11 Уход за обработанной поверхностью

4.3.11.1 Обработанные гидроизоляционными материалами «Пенетрат» поверхности следует защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 2 суток.

4.3.11.2 Необходимо следить, за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными, не должно наблюдаться растрескивания и шелушения покрытия.

Для увлажнения обработанных поверхностей могут использоваться следующие методы: водное распыление, укрытие поверхности полиэтиленовой пленкой или влажной грубой тканью.

4.3.12 Восстановление гидроизоляции методом инъектирования (отсечная гидроизоляция)

4.3.12.1 В случае сильного подсоса грунтовых вод, расположения помещений ниже уровня грунта, повышенной сырости или неисправности водопроводных систем, при реставрации старых архитектурных построек необходима установка горизонтальной отсечной гидроизоляции с применением гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Инъекционный».

Обработка внутристенного объема производится путем инъекций гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Инъекционный» в шпуры.

Инъекции осуществляются как под давлением, так и без давления. Гидрофобный эффект в обработанных стенах сохраняется даже в случае последующего образования трещин и вторичной капиллярной системы.

Отсечная гидроизоляция может производиться как на сухих, так и на влажных стенах.

Внутристенная отсечная гидроизоляция выполняется только при условии, что в процессе эксплуатации на обработанные поверхности не будет воздействия прямой водяной нагрузки, а только капиллярной влаги.

4.3.12.2 Металлическими щетками, скребками или механизированным инструментом очищается защищаемая поверхность от старой штукатурки, краски, цементной пленки, разрушенного слоя бетона или кирпича. Поврежденную штукатурку необходимо удалить на расстояние не менее чем 80 см вокруг зоны увлажнения или образования высолов. Поврежденные швы выскоблить как минимум на 20 мм в глубину.

Штукатурки, содержащие гипс, необходимо полностью удалить.

Удалить пыль воздухом или смыть водой. Подготовленную поверхность увлажнить водой до полного ее насыщения. Излишки воды удалить.

4.3.12.3 Перед инъектированием в шахматном порядке бурятся шпуры (безударным способом) диаметром 20-30 мм под углом 30-45 градусов к горизонтали. Расстояние между шпурами по горизонтали составляет 200-300 мм, по вертикали 150-200 мм. Глубина бурения составляет 2/3 толщины стены.

Глубина отверстий рассчитывается так, чтобы оставалось 10 см до внутренней поверхности стены.

Шпуры должны пересекать, как минимум, один горизонтальный шов кладки, а в случае толстой стены - не менее двух. Чем меньше расстояние между шпурами, тем выше надежность выполнения работ по созданию отсечной гидроизоляции. При обработке стен толщиной более 60 см, а также в углах зданий шпуры следует располагать с обеих сторон стены.

Для бурения шпуров рекомендуется использовать работающие без вибрации электрические и пневматические буровые станки с соответствующими сверлами или коронками.

Для обработки плотных, плохо впитывающих материалов, а также для повышения надежности выполняемой отсечной гидроизоляции, рекомендуется бурить два ряда шпуров (один выше другого на 8 см), со смещением центров шпуров относительно друг друга (т.е. в шахматном порядке) (рисунок 4.6).

После бурения шпуры следует продуть сжатым воздухом для удаления бурового шлама и промыть водой.

Рисунок 4.6 – Схема размещения шпуров

4.3.12.4 При обнаружении гидроопробыванием в стенах дефектов (открытых швов, трещин и полостей) шпуры необходимо заполнить предварительно раствором гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Шов». После того как раствор схватится, через 5-8 часов отверстия разбуривают повторно.

4.3.12.5 Инъекции без давления

Для обработки сухих или слегка влажных кладок рекомендуется применять инъекции без давления.

Инъекции производят, заполняя шпуры (также при помощи лейки или воронки) за один или несколько раз, отмеренным количеством гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Инъекционный». Время пропитки стены гидроизоляционным материалом должно составлять не менее 24 ч. Процесс продолжается до тех пор, пока стена полностью не впитает раствор и на внешней поверхности вокруг отверстия начнет выступать рабочий раствор в виде мокрого пятна округлой формы (рисунок 4.7).

4.3.12.6 Инъекции под давлением

Инъекции под давлением применяется в том случае, если наводненность кирпичной или каменной кладки выше 50 % (в этом случае допускается уменьшение угла наклона вплоть до организации шпур в горизонтальной плоскости). Диаметр отверстия в данном случае должен составлять 14-18 мм.

Рисунок 4.7 – Инъекция «ГС Пенетрат Инъекционный» без давления

Для инъекции гидроизоляционного материала  «ГС Пенетрат Инъекционный» под давлением могут быть использованы насосы, имеющие небольшую производительность и создающие давление до 4 атм. Пропитывание стены завершается, когда на внешней поверхности вокруг отверстия начнет выступать рабочий раствор в виде мокрого пятна округлой формы.

4.3.12.7 На следующий день после проведения инъекций пробуренные шпуры необходимо заполнить гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов».

4.3.12.8 После устройства отсечной гидроизоляции удаленные участки штукатурки рекомендуется заменить. Для восстановления поверхности использовать гидроизоляционный материал  «ГС Пенетрат Шов» толщиной слоя не менее 20 мм.

4.3.13 Нанесение защитно-декоративного покрытия

4.3.13.1 Нанесение окрасочных, отделочных материалов на поверхности конструкций, обработанных гидроизоляционными составами «Пенетрат», рекомендуется производить через 28 суток после обработки. Время выдержки может быть сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона.

4.3.14 Испытание на водонепроницаемость

4.3.14.1 Испытание емкостных сооружений на водонепроницаемость следует производить не ранее чем через 7 суток в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04.

4.3.14.2 Для проведения гидравлического испытания емкостное сооружение необходимо наполнить водой в два этапа:

– первый – наполнить на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;

– второй – наполнение до проектной отметки.

4.3.14.3 Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, следует выдержать не менее трех суток. Сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м2 смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенах не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнение грунта в основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.

При испытании убыль воды на испарение с открытой водной поверхности должна учитываться дополнительно.

4.3.14.4 При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенах или увлажнении грунта в основании емкости сооружение считать не выдержавшим испытание, даже если потери воды в нем не превышают нормативных. В этом случае после измерения потери воды из сооружения при полном заливе должны быть зафиксированы места, подлежащие ремонту. После устранения дефектов должно быть проведено повторное испытание емкостного сооружения.

4.3.14.5 Результаты испытаний емкостных сооружений оформляются актом, подписываемым представителями подрядчика, заказчика и эксплуатирующей организации.

4.3.15 Операционная карта на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат» приведена в таблице 4.2.

4.3.16 Типовые узлы устройства гидроизоляции приведены в Приложении Б.

4.4 Установка шнура Waterstop-RX

4.4.1 Поверхность, предназначенная для установки шнура, должна быть сухой и чистой.

4.4.2 При установке шнура, отрезки следует соединить для получения непрерывной полосы нужной длины. Шнур помещается в стыках между бетонными поверхностями как при наличии, так и при отсутствии гидростатического давления способом стыкового соединения  очередных отрезков со стороны напора воды.

В процессе установки шнур следует предохранять от преждевременной активизации путем погружения в воду или от контакта с водой перед заливкой бетона. В случае симптомов набухания шнура в объеме свыше 30% перед закрытием в соединении, отрезок шнура следует заменить новым.

4.4.4 Крепление бетонитового шнура к поверхности осуществляется при помощи сетки Revofix и гвоздей для бетона или клея А 200 WВ. При установки шнура на элементах инженерных коммуникаций или других стальных или пластмассовых элементах следует использовать клей А 200 WВ. Клей может использоваться на свежем бетоне и на влажных поверхностях, однако нанесение клея на поверхности, покрытые водой, не допускается.

4.4.5 Шнуры типа Waterstop-RX 101 следует использовать в соединениях вертикальных и горизонтальных железобетонных конструкций толщиной не менее 200 мм с двойной арматурой

4.4.6 Шнуры типа Waterstop-RX 103 предназначены для применения

- в соединениях вертикальных железобетонных конструкций толщиной не менее 125 мм;

- в соединениях горизонтальных железобетонных конструкций толщиной не менее 100 мм;

Шнур предназначен для железобетонных конструкций с одиночной арматурой, бетонных элементов и легкого бетона, а также для установки на трубах с тонкими стенками, выполненных из РVС.

4.4.7 Бетонитовые шнуры не следует использовать в качестве самостоятельного уплотнения компенсационных температурных швов. При применении шнуров их укладка внахлест не допускается.

Примеры применения бетонитового шнура приведены в приложении В.

Таблица 4.2 – Операционная карта на устройство гидроизоляции бетонных поверхностей материалами «Пенетрат»

| Наименование операции | Средства технологического обеспечения (технологическая оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование | Исполнитель | Описание операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительные работы |
| Подготовительные работы |  | И3 И2 П2 | 1. Проходят инструктаж по технике безопасности.* 2. Получают задание от производителя работ или мастера. 3. Знакомятся с рабочими чертежами и настоящей технологической картой. 4. Получают на складе необходимые инструмент, оборудование, оснастку и приспособления. |
| Подготовка поверхности | Металлическая щетка, скребок, отбойный молоток, пескоструйный аппарат | И3 И2 | И2 очищает поверхность защищаемой конструкции от штукатурки, малопрочного бетона и плотной цементной пленки. И3 расшивает вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол-стена, потолок-стена по всей длине независимо от их ширины отбойным молотком или перфоратором. И3 разделывает вводы коммуникаций под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм и шириной от края гильзы не менее 50 мм (устройство штрабы по всей длине окружности). |
| Очистка и обеспыливание поверхности | Щетка, пылесос промышленный | И2 | И2 очищает поверхность щеткой. И2 обеспыливает поверхность при помощи промышленного пылесоса. |
| Смачивание поверхности | Кисть из синтетического ворса, электрокраскопульт | И3 | И3 перед нанесением гидроизоляционных материалов смачивает поверхность вручную кистью или при помощи электрокраскопульта. |

Продолжение таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приготовление гидроизоляционных материалов |
| Приготовление «ГС Пенетрат» | Ведро (таз), низкооборотная дрель с насадкой | И3 И2 | И3 и И2 приготавливают гидроизоляционный материал в следующей пропорции: на 1 кг сухой смеси 0,22-0,26 л воды. И3 дозирует составляющие и высыпает сухую смесь в ведро (таз) с водой, И2 тщательно размешивает при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером) до тех пор, пока не получится густая однородная пластичная масса без комков. И3 и И2 готовят такое количество гидроизоляционного материала, которое можно использовать в течение 30 минут. |
| Приготовление «ГС Пенетрат Шов» | Ведро (таз), низкооборотная дрель с насадкой | И3 И2 | И3 и И2 приготавливают гидроизоляционный материал в следующей пропорции: на 1 кг сухой смеси 0,12-0,13 л воды. И3 дозирует составляющие и высыпает сухую смесь в ведро (таз) с водой, И2 тщательно размешивает при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером) до тех пор, пока не получится густая однородная пластичная масса без комков. Через 5-7 мин повторно перемешивает раствор. И3 и И2 готовят такое количество материала, которое можно использовать в течение 1,5 ч. |
| Приготовление «ГС Пенетрат Аква Стоп» | Ведро (таз) | И2 | И2 смешивает вручную 3 объемных части сухого компонента и 1 объемную часть жидкого компонента в течение не более 30 сек. |
| Приготовление «ГС Пенетрат Микс» | Ведро, низкооборотная дрель с насадкой | И2 | И2 приготавливает добавку в следующей пропорции: 1 часть воды на 1,5 части сухой добавки по массе. И2 высыпает сухую смесь в ведро с водой и тщательно размешивает при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером) 1-2 мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приготовление грунтовки «Г-Эласт» | Низкооборотная дрель с насадкой | И2 | И2 перемешивает грунтовку электрической дрелью с миксерной насадкой в заводской канистре. |
| Приготовление гидроизоляционного материала «ГС-Пенетрат Гидро» | Низкооборотная дрель с насадкой | И2 | И2 перемешивает гидроизоляционный материал электрической дрелью с миксерной насадкой в заводской канистре. |
| Приготовление «ГС Пенетрат Эласт» | Емкость для смешивания, низкооборотная дрель с насадкой | И3 И2 | И3 и И2 приготавливают гидроизоляционный материал в следующей пропорции: на 20 кг компонента А 9 кг компонента Б. И3 заливает компонент Б в емкость для смешивания и постепенно в процессе перемешивания добавляет в неё компонент А И2 тщательно размешивает полученный раствор при помощи низкооборотной электродрели со специальной насадкой (миксером) до тех пор, пока не получится однородная масса без комков. Через 5 мин повторно перемешивает раствор. И3 и И2 готовят такое количество гидроизоляционного материала, которое можно использовать в течение 1 ч. |
| Гидроизоляция конструкций материалами «Пенетрат» |
| Нанесение «ГС Пенетрат» на бетонные поверхности | Кисть из синтетического ворса, ведро (таз) с материалом «ГС Пенетрат», распылитель* | И3 | И3 наносит первый слой гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат» на подготовленную и увлажненную поверхность вручную при помощи кисти из синтетического ворса или механическим способом при помощи распылителя. И3 перед нанесением второго слоя «ГС Пенетрат» увлажняет первый слой. И3 наносит второй слой гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат» на схватившийся первый слой не ранее, чем через 2 часа после нанесения первого слоя, но не позднее, чем через 6 часов. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидроизоляция швов, трещин, стыков, примыканий гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов» | Кисть из синтетического ворса, ведро (таз) с материалом «ГС Пенетрат», ведро (таз) с материалом «ГС Пенетрат Шов», шпатель, электрокраскопульт* | И3 И2 | И2 грунтует гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» в один слой подготовленную и предварительно увлажненную штрабу. И3 через 2 часа после обработки материалом «ГС Пенетрат» заполняет штрабу раствором «ГС Пенетрат Шов» вручную или при помощи шпателя. Толщина наносимого слоя «ГС Пенетрат Шов» не должна превышать 50 мм. И3 увлажняет заполненную раствором гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Шов» штрабу и области, прилегающие к ней и обрабатывает их гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» в два слоя. Перед нанесением второго слоя «ГС Пенетрат» И3 также увлажняет поверхность. |
| Ликвидация напорных течей с помощью гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Аква Стоп» | Кисть из синтетического ворса, ведро (таз) с гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат», ведро (таз) с гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов», ведро (таз) с гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Аква Стоп», шпатель, электрокраскопульт* | И3 | И3 формирует из приготовленного раствора «ГС Пенетрат Аква Стоп» по размеру отверстия комок и пока раствор не начал схватываться, но еще сохраняет пластичность, сильно вдавливает в подготовленное отверстие. Отверстие заполняется «ГС Пенетрат Аква Стоп» наполовину. И3 при необходимости удаляет излишки раствора «ГС Пенетрат Аква Стоп». И3 заделывает полученное отверстие материалом «ГС Пенетрат Шов» с грунтованием «ГС Пенетрат» в последовательности, по которой выполняется гидроизоляция швов. |
| Введение гидроизоляционной добавки «ГС Пенетрат Микс» в бетонную смесь в построечных условиях | – | И2 | И2 помещает расчетное количество добавки «ГС Пенетрат Микс» в бетономешалку, вливает 60-70 % необходимой воды и добавляет половину необходимого количества заполнителя (щебня, песка). Смешивает сырье в течение 2-3 минут. Затем добавляет цемент и оставшееся количество воды и заполнителей в соответствии с технологией изготовления бетонной смеси. Повторно перемешивает полученный раствор в течение 5 минут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение гидроизоляционной добавки «ГС Пенетрат Микс» при доставке бетоновозами | Ведро с водным раствором гидроизоляционной добавки «ГС Пенетрат Микс» | И2 | И2 заливает приготовленный водный раствор «ГС Пенетрат Микс» в бетоновоз. Бетонная смесь перемешивается не менее 5 минут для обеспечения равномерного распределения гидроизоляционной добавки в бетонной смеси. |
| Гидроизоляция методом инъектирования | Металлическая щетка (скребок), электроперфоратор, насос | И3 И2 | И2 металлической щеткой, скребком или механизированным инструментом очищает защищаемую поверхность от старой штукатурки, краски, цементной пленки, разрушенного слоя бетона или кирпича. И2 удаляет поврежденную штукатурку на расстояние не менее чем 80 см вокруг зоны увлажнения или образования высолов. Поврежденные швы выскабливает как минимум на 20 мм в глубину. И2 бурит шпуры в шахматном порядке (безударным способом) диаметром 20-30 мм под углом 30-45 градусов к горизонтали и очищает шпуры путем продувки сжатым воздухом и промывки водой. - при инъекции без давления И3 заполняет шпуры (при помощи лейки или воронки) за один или несколько раз отмеренным количеством «ГС Пенетрат Инъекционный». - при инъекции под давлением И3 вводит в шпуры «ГС Пенетрат Инъекционный» при помощи насоса, имеющего небольшую производительность и создающего давление до 4 атм. И3 заполняет пробуренные шпуры после инъекций гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов». |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нанесение гидроизоля- ционного материала «ГС Пенетрат Эласт» на бетонные поверхности | Электрокраскопульт Кисть малярная Валик малярный Щетка с синтетической щетиной Шпатель резиновый | И4, И3, И2 | И3 или И2 наносят на поверхность грунтовку «Г-Эласт» при помощи электрокраскопульта или вручную. В случае необходимости наносит второй слой грунтовки поперек первого. И1 наносит первый слой гидроизоляции вручную: - на гладкую поверхность – при помощи щетки - на рифленнуюю поверхность – при помощи валика. И1 наносит второй слой гидроизоляции при помощи резинового шпателя поперек схватившегося первого слоя В случае, предусмотренных ПСД, И1 наносит третий слой гидроизоляции поперек схватившегося второго слоя при помощи резинового шпателя. |
| Нанесение гидроизо- ляционного материала «ГС Пенетрат Гидро» на бетонные поверх- ности | Электрокраскопульт Кисть малярная Валик малярный | И3, И2 | И3 или И2 наносят на поверхность гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Гидро» при помощи электрокраскопульта или вручную с помощью кисти, валика до состоягия «зеркального» блеска поверхности. В случае необходимости наносят 2-й слой гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Гидро». |
| Уход за гидроизоляцией |
| Уход за обработанной поверхностью | Кисть, ведро | И2 | И2 следит за тем, чтобы поверхность, обработанная гидроизоляционными материалами «ГС Пенетрат», «ГС Пенетрат Эласт», «ГС Пенетрат Шов», «ГС Пенетрат Аква Стоп», а также поверхность бетона, приготовленного с применением добавки «ГС Пенетрат Микс», была влажной в течение двух суток. При необходимости увлажняет поверхность или укрывает ее полиэтиленовой пленкой. |
| Заключительные работы |
| Заключительные работы | Лопата подборочная Веник Тележка ручная | И3,И2, П2 | И3 и И2 убирают рабочее место, сдают инструмент, приспособления и остатки материалов на склад. |

5  ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Ведомость потребности в материалах и изделиях при устройстве гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат» приведена в таблице 5.1.

5.2 Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, необходимый для производства работ по устройству гидроизоляции приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.1 – Ведомость потребности в материалах и изделиях

| № п/п | Наименование материала, изделия | Наименование и обозначение ТНПА | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гидроизоляция сборных и монолитных железобетонных конструкций (100 м2) |
| 1 | Сухая смесь «ГС Пенетрат» (два слоя) (в зависимости от шероховатости поверхности) | СТБ 1543 | кг | 80-120 |
| 2 | Вода, в том числе: – на приготовление гидроизоляционного материала – на увлажнение поверхности | СТБ 1114 | л | 19,2-28,8 500 |
| Гидроизоляция трещин, швов, стыков, примыканий при размере штрабы 25×25 мм (100 м.п. шва) |
| 1 | Сухая смесь «ГС Пенетрат» (грунтование штрабы) | СТБ 1543 | кг | 5 |
| 2 | Сухая смесь «ГС Пенетрат Шов» | ТУ BY 100926738.017 | кг | 70 |
| 2 | Сухая смесь «ГС Пенетрат» (два слоя) | СТБ 1543 | кг | 11,5 |
| 3 | Вода, в том числе: – на приготовление гидроизоляционных материалов – на увлажнение поверхности | СТБ 1114 | л | 14,5 80 |
| Гидроизоляция напорных течей (1 дм3) |
| 1 | Сухой компонент «ГС Пенетрат Аква Стоп» | ТУ BY 100926738.017 | кг | 1,65 |
| 2 | Жидкий компонент «ГС Пенетрат Аква Стоп» | ТУ BY 100926738.017 | л | 0,55 |
| Приготовление бетона с применением «ГС Пенетрат Микс» (1 м3 бетона) |
| 1 | Сухая смесь «ГС Пенетрат Микс» | ТУ BY 100926738.017 | кг | 4 |
| 2 | Вода | СТБ 1114 | л | 2,7 |
| 3 | Готовая бетонная смесь | – | м3 | 1,0 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление гидроизоляции методом инъектирования (10 м2) |
| 1 | Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Инъекционный» | ТУ BY 100926738.017 | кг | 32,5-50 |
| Гидроизоляция минеральных поверхностей «ГС Пенетрат Эласт» (100 м2) |
| 1 | Грунтовка «Г-Эласт» за один проход | СТБ 1263 | кг | 22,5 |
| 2 | Гидроизоляционный материал «ГС Пенетрат Эласт» в два слоя: - компонент А - компонент Б | СТБ 1543 | кг кг кг | 240,00 75,00 165,00 |
| 3 | Ветошь | ТУ 63-032-15-89 | кг | 7,00 |
| 4 | Вода | СТБ 1114 | м3 | 0,11 |
| Гидроизоляция минеральных поверхностей «ГС Пенетрат Гидро» (100 м2) |
| 1 | Гидроизоляционный материал «ГС «Пенетрат Гидро» за два прохода | ТУ BY 100926738.017 | кг | 22,5 |

Таблица 5.2 – Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

| № п/п | Наименование | Тип, марка, завод-изготовитель | Назначение | Основные технические характеристики | Кол-во на звено (бригаду), шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоструйный аппарат высокого давления | – | Очистка и смачивание поверхности | Мощность – 3100 Вт, давление – 20-150 бар | 1 |
| 2 | Электрокраскопульт | – | Увлажнение поверхности | – | 1 |
| 3 | Низкооборотная дрель с насадкой | BOSCH | Приготовление гидроизоляционных материалов | Мощность – 1 кВт, частота – 250-500 об/мин | 1 |
| 4 | Компрессор (отбойный молоток) | СО-248 (СО-7Б) | Подготовка поверхности при ремонте старых сооружений | Мощность – 1050 Вт, частота – 900-2000 уд/мин | 1 |

Продолжение таблицы 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Перфоратор | BOSCH | То же | Мощность – 1000 Вт, частота – 900-2000 уд/мин | 1 |
| 6 | Миксер или растворомешалка | – | Приготовление гидроизоляционных материалов при больших объемах, приготовление бетонной смеси с добавкой «ГС Пенетрат Микс» | Объем – 50-100 л | 1 |
| 7 | Штраборез | Типа GWS24-300 | Нарезка штраб при ремонте швов, трещин | Мощность – 2200 Вт, частота – 6000-10000 об/мин | 1 |
| 8 | Углошлифовальная машина | Типа GWS6-100 | Подготовка поверхности | Мощность – 1200 Вт, Частота – 11000 об/мин | 1 |
| 9 | Промышленный пылесос | ПП-1 | Обеспыливание поверхности | Мощность – 1100 Вт | 1 |
| 10 | Насос дренажный | – | Удаление воды с обрабатываемой поверхности | Мощность – 2100 Вт | 1 |
| 11 | Молоток-кирка | ГОСТ 11042 | Подготовка поверхности | – | 1 |
| 12 | Щетка стальная | – | Очистка поверхности | – | 1 |
| 13 | Зубило слесарное | ГОСТ 7211 | Срубка наплывов | – | 1 |
| 14 | Термометр | ГОСТ 112 | Измерение температуры воздуха | – | 1 |
| 15 | Рулетка измерительная металлическая | ГОСТ 7502 | Средства измерения | Длина 5000 мм | 1 |
| 16 | Линейка измерительная | ГОСТ 427 | Средства измерения | Длина 500 мм | 1 |
| 17 | Кисть-макловица из синтетического ворса | КМА-1 ГОСТ 10597 | Нанесение растворов | – | 2 |
| 18 | Шпатель металлический | ШСД ГОСТ 10778 | Заполнение трещин, швов | – | 2 |
| 19 | Ведро (таз) из мягкого пластика | – | Приготовление гидроизоляционных материалов | – | 2 |
| 20 | Ведро жестяное | ГОСТ 20558 | Емкость для воды | – | 2 |
| 21 | Полутерок | ГОСТ 25782 | Затирание поверхности | – | 2 |

Продолжение таблицы 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087 | Средства защиты | – | 2 |
| 23 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.100 | Средства защиты | – | 2 комплекта |
| 24 | Перчатки резиновые | ГОСТ 20010 | Средства защиты | – | 2 |
| 25 | Рукавицы специальные | ГОСТ 12.4.010 | Средства защиты | – | 2 пары |
| 26 | Сапоги резиновые | ГОСТ 5375 | Средства защиты | – | 2 пары |
| 27 | Очки защитные | ГОСТ 12.4.013 | Защита органов зрения | – | 2 |
| 28 | Двухсекционный столик | ГОСТ 24258 | Средства подмащивания | – | 1 |
| 29 | Универсальные сборно-разборные передвижные подмости | ГОСТ 28012 | Средства подмащивания | – | 1 |
| 30 | Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089 | Средства защиты | – | 2 |
| 31 | Лопата | ГОСТ 19596 | Уборка мусора | – | 2 |

6  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1 Карта контроля технологических процессов по устройству гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат» приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Карта контроля технологических процессов

| Объект контроля (технологический процесс) | Контролируемый параметр | Место контроля (отбора проб) | Периодичность контроля | Исполнитель контроля или проведения испытаний | Метод контроля, обозначение ТНПА | Средства измерений, испытаний | Оформление результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номинальное значение | Предельное отклонение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение ТНПА | Диапазон измерений, погрешность, класс точности |  |
| I Входной контроль |
| Гидроизоляционные материалы «Пенетрат» | Соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документации, паспортам поставщика, сертификатам качества | Полное соответствие | Не допускается | Стройплощадка Каждая партия | Сплошной | Прораб (мастер) | Визуальный СТБ 1306 | - | - | Журнал входного контроля |
| II Операционный контроль |
| Условия производства работ | Температура окружающего воздуха и основания | от 5°С до 30°С | Не допускается | Место производства работ | Сплошной | Прораб (мастер) | Измерительный | Термометр ГОСТ 112 | Д.и. от -50˚С до +50˚С Ц.д. 1˚С | Общий журнал работ |
| Приготовление гидроизоляционных материалов | Дозировка составляющих при приготовлении | Согласно инструкции | Не допускается | Каждое затворение водой | Сплошной | Прораб (мастер) | Измерительный по ГОСТ 26433.2 | Мерный сосуд-ведро | – | То же |
| Гидроизоляция бетонных поверхностей материалом «ГС Пенетрат» | Сплошность | Отсутствие разрывов и пробелов | Не допускается | Каждая захватка | Выборочный | Прораб (мастер) | Визуальный | – | – | Общий журнал работ |
| Гидроизоляция бетонных поверхностей материалом «ГС Пенетрат Гидро» | Рравномерность и однородность покрытия | Отсутствие пробелов | Не допускается | Каждая захватка | Выборочный | Прораб (мастер) | Визуальный | – | – | Общий журнал работ |
| Гидроизоляция бетонных поверхностей материалом «ГС Пенетрат Эласт» | Сплошность | Отсутствие разрывов и пробелов | Не допускается | Каждая захватка | Выборочный | Прораб (мастер) | Визуальный | – | – | Общий журнал работ |
| Гидроизоляция швов, трещин, стыков, примыканий материалом «ГС Пенетрат Шов» | Увлажнение, грунтование материалом «ГС Пенетрат» в один слой | Отсутствие разрывов и пробелов | Не допускается | Каждая штраба | Сплошной | Прораб (мастер) | Визуальный | – | – | Общий журнал работ |
|  | Толщина наносимого слоя «ГС Пенетрат Шов» за один прием | Не более 50 мм | Не допускается увеличение | То же | То же | То же | Измерительный по ГОСТ 26433.2 | Штангенглубиномер ГОСТ 162 | Д.и. от 0 до 250 мм, ц.д. 1 мм | То же |
|  | Нанесение «ГС Пенетрат» в два слоя на уложенный слой «ГС Пенетрат Шов» и прилегающие поверхности | Отсутствие разрывов и пробелов | Не допускается | То же | То же | То же | Визуальный | – | – | То же |
| Гидроизоляция напорных течей материалом «ГС Пенетрат Аква Стоп» | Сплошность | Отсутствие течи | Не допускается | Каждая течь | Сплошной | Прораб (мастер) | Визуальный | – | – | Общий журнал работ |
| Приготовление бетонной смеси с применением «ГС Пенетрат Микс» | Дозирование добавки в бетонную смесь | 4 кг сухой смеси на 1 м3 бетонной смеси | Не допускается | Место приготовления смеси | Сплошной | Прораб (мастер) | Измерительный по ГОСТ 26433.2 | Мерный сосуд-ведро | – | Общий журнал работ |
| Гидроизоляция методом инъектирования материалом «ГС Пенетрат Инъекционный» | Геометрические параметры бурения шпуров | В соответствии с п.4.3.10.3 настоящей ТТК | – | Каждая захватка | Сплошной | Прораб (мастер) | Измерительный по ГОСТ 26433.2 | Штангенглубиномер ГОСТ 162 | Д.и. от 0 до 250 мм, ц.д. 1 мм | Общий журнал работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Линейка измерительная ГОСТ 427 | Д.и. от 0 до 150 мм Ц.д. 1 мм |  |
|  | Заполнение шпуров гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Инъекционный» | Полное заполнение | Не допускается | То же | То же | То же | Визуальный | – | – | Общий журнал работ |
| III Приемочный контроль |
| Внешний вид гидроизоляционного покрытия | Сплошность покрытия | Отсутствие разрывов и пробелов | Не допускается | Вся поверхность | Сплошной | Комиссия в составе председателя, технадзора, заказчика, подрядчика | Визуальный | – | – | Акт приемки работ |
| Проверка качества гидроизоляции бетонных поверхностей | Водонепроницаемость бетона | По проекту | Не допускается в меньшую сторону | Вся поверхность | Выборочный | Комиссия в составе председателя, технадзора, заказчика, подрядчика | Метод неразрушающего контроля типа «АГАМА» ГОСТ 12730.5 | – | – | Акт приемки работ |
|  | Прочность на сжатие | По проекту | То же | То же | То же | То же | Ускоренный метод неразрушающего контроля ударного импульса ОМШ-1 ГОСТ 22690 | Прибор ВСМ | Энергия удара 0,1 Дж | То же |

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Работы по устройству гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением системы гидроизоляционных материалов «Пенетрат» следует осуществлять в соответствии с требованиями техники безопасности ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, а также требованиями ППБ 2.09. Все работающие перед началом производства работ должны быть ознакомлены в соответствии с ГОСТ 12.0.004 с нормами технологического режима, безопасными приемами производства работ, правилами техники безопасности, пройти соответствующий инструктаж и в процессе производства работ строго соблюдать данные нормы и правила.

7.2 К работам по устройству гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений допускаются лица, достигшие 18 лет.

Все рабочие должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также инструктаж по технике безопасности на рабочем месте по работе с инструментами и материалами. Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ или мастер, регистрируя его в журнале производственного инструктажа под роспись.

К производству работ допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр в соответствии с требованиями Минздрава Республики Беларусь. При выполнении гидроизоляционных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.040.

Линейные ИТР обязаны:

– не допускать или отстранять от работы людей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

– перед началом работы проверять наличие и исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ) у каждого работника структурного подразделения;

– в процессе выполнения работ осуществлять контроль за использованием работниками СИЗ строго по назначению в соответствии с требованиями нормативных документов.

7.3 Строительная площадка, участки работ, рабочие места в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

7.4 Все рабочие, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087. Работы по приготовлению и нанесению гидроизоляционных составов системы Пенетрат необходимо выполнять в резиновых перчатках по ГОСТ 20010.

При нанесении составов на потолочную и вертикальную поверхность следует пользоваться защитными очками по ГОСТ 12.4.013.

7.5 Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013.

Оборудование, применяемое для выполнения гидроизоляционных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

7.6 Перед началом работ следует проверить исправность инструмента. Запрещается:

– работать при неисправном оборудовании;

– оставлять без надзора инструменты, подключенные к сети;

– допускать к работам посторонних.

7.7 Не допускается выполнение гидроизоляционных работ во время тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, дождя, грозы и силы ветра скоростью 10 м/с и более.

7.8 Производственный участок должен быть оборудован аптечкой с медикаментами для оказания первой помощи.

7.9 Погрузочно-разгрузочные работы следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

7.10 Площадка производства работ должна быть ограждена по периметру сигнальным ограждением по ГОСТ 23407. Вблизи зоны производства работ должны быть установлены предупредительные знаки по ГОСТ 12.4.026.

7.11 Руководство и ответственность за охрану труда и технику безопасности возлагаются на производителя работ (мастера) и инженера по технике безопасности строительного предприятия.

Производитель работ на объекте обязан:

– осуществлять мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, следить за чистотой строительной площадки, рабочих мест, проходов, проездов;

– обеспечивать правильное и безопасное применение электроинструментов и механизмов;

– осуществлять контроль за своевременной выдачей спецодежды, обуви и защитных приспособлений в соответствии с действующими нормами;

– проводить инструктаж рабочих, а также своевременно обучать рабочих безопасным методам труда.

7.12 Обязанности изолировщика на гидроизоляции после окончания работы:

– произвести уборку рабочего места, очистив его от мусора и производственных отходов;

– очистить оборудование, инструменты и убрать их в места хранения;

– спецодежду вычистить и повесить в гардеробную.

7.13  Охрана окружающей среды

7.13.1 При организации и производстве работ категорически запрещается:

– создание стихийных свалок;

– сброс неиспользованных строительных смесей и остатков лакокрасочных материалов в открытые водоемы, системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также на грунт;

– захоронение в земле отходов производства и строительно-бытового мусора;

– сжигание остатков тары и упаковок, отходов производства и строительно-бытового мусора.

7.13.2 При производстве работ должны быть предусмотрены раздельные источники водоснабжения существующих зданий и строительной площадки.

На строительной площадке должны быть организованы специальные места для промывки инструментов и механизмов, оснащенные резервуарами для сбора использованной воды. Производить промывку инструмента и оборудования вне этих мест не допускается.

7.14.3 В процессе производства работ не должен наноситься ущерб окружающей среде.

Сбор и утилизация отходов должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

Руководство строительных организаций должно осуществлять систематический контроль за соблюдением действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

8 КАЛЬКУЛЯЦИИ И НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА

8.1 Нормирование затрат труда на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений с применением составов гидроизоляционных проникающих «Пенетрат» проводилось на основании действующих норм затрат труда на строительно-монтажные работы и ремонтно-строительные работы (НЗТ):

– Сборник № 1 «Внутрипостроечные транспортные работы», НИАП «Стройэкономика»,  Минск, 2009 г.;

– Сборник № 3 «Каменные работы»,  НИАП «Стройэкономика»,  Минск, 2009 г.;

– Сборник № 8 «Отделочные покрытия строительных конструкций»,  Выпуск 1  «Отделочные работы», НИАП «Стройэкономика»,  Минск, 2009 г.;

– Сборник № 9 «Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации»,  Выпуск 1  «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений», НИАП «Стройэкономика»,  Минск, 2009 г.;

– Сборник № 20 «Ремонтно-строительные работы»,  Выпуск 1  «Здания и промышленные сооружения», НИАП «Стройэкономика»,  Минск, 2009 г.

8.2 Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, а также затраты труда на подготовительно-заключительные работы (ПЗР), на технологические перерывы (ТП), на личные надобности и отдых.

8.3 Все работ тарифицированны на основании “Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих” Выпуск 3 “Строительные монтажные и ремонтно-строительные работы”, Минск 2004 г.

8.4 При устройстве отсечной гидроизоляции методом инъектирования расценку работ по отбивке штукатурки следует производить по действующим ресурсно-сметным нормам на ремонтно-строительные работы:

– Е61-26-1 «Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2»;

– Е61-26-2 «Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2».

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №1

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей вручную в два слоя с применением «ГС Пенетрат»

Объем работ:  100 м2 отделываемой поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Норма времени на единицу, чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем, чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
|  |  |  |  |  | Стены и полы | Потолки |  |  |  | Стены и полы | Потолки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345, 8-346 | Очистка поверхности с обеспыливанием | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,37 (0,37) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,37 (0,37) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление «ГС Пенетрат» с помощью низкооборотной дрели с насадкой: – дозировка составляющих; – перемешивание составляющих | 1 м3 | 0,3 | 5,4 (2,7) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 1,62 (0,81) |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-333, 8-334 | Смачивание поверхности водой электрокраскопультом (два раза, перед нанесением каждого слоя «ГС Пенетрат») | 100 м2 | 2 | 0,10 (0,10) | 0,12 (0,12) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 0,20 (0,20) | 0,24 (0,24) |

Продолжение калькуляции затрат труда № 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 8-55, 8-56 | Нанесение гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат» вручную в два слоя | 100 м2 | 2 | 19,0 | 24,5 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 38,0 | 49,0 |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Уход за поверхностью: – подноска воды в пределах этажа; – смачивание вручную водой за один раз | 100 м2 | 3 | 1,7 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 5,1 |
| Вспомогательные работы |
| 6 | НЗТ №1 Шифр 1-256, 1-257 | Подноска материалов к месту производства работ на расстояние 30 м | 10 т | 0,05 | 19,8 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,99 |
| ИТОГО: | 46,21 чел.-ч (0,30/0,81/ 0,20) маш.-ч | 57,32 чел.-ч (0,37/0,81/0,24) маш.-ч |
| При необходимости добавлять |
| 7 | НЗТ №8 Шифр 8-14, 8-15, 8-16, 8-17 | Срубка наплывов бетона – вручную; – механизированным способом | 100 м2 подготовленной поверхности | 1 | 94 61 (61) | 187 122 (122) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 3 | 1 1 | 94 61 (61) | 187 122 (122) |

Где: 46,21/57,32 чел-ч. – затраты труда рабочих строителей;

0,30/0,37 маш.-ч. – эксплуатация пылесоса;

0,81/0,81 маш.-ч. – эксплуатация электродрели;

0,20/0,24 маш.-ч. – эксплуатация электрокраскопульта

СОСТАВИЛ: Инженер                         С.А.Багрицевич               ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы          С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №2

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей механизированным способом в один слой с применением

«ГС Пенетрат»

Объем работ:  100 м2 отделываемой поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Норма времени на единицу, чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем, чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
|  |  |  |  |  | Стены и полы | Потолки |  |  |  | Стены и полы | Потолки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345, 8-346 | Очистка поверхности с обеспыливанием | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,37 (0,37) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,37 (0,37) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление «ГС Пенетрат» с помощью низкооборотной дрели с насадкой: – дозировка составляющих; – перемешивание составляющих | 1 м3 | 0,15 | 5,4 (2,7) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 0,81 (0,41) |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-333, 8-334 | Смачивание поверхности водой электрокраскопультом (два раза, перед нанесением каждого слоя «ГС Пенетрат») | 100 м2 | 2 | 0,10 (0,10) | 0,12 (0,12) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 0,20 (0,20) | 0,24 (0,24) |

Продолжение калькуляции затрат труда № 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 8-47, 8-48 | Нанесение «ГС Пенетрат» механизированным способом с помощью растворонасоса в один слой | 100 м2 | 1 | 9,4 (9,4) | 11,8 (11,8) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 9,4 (9,4) | 11,8 (11,8) |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Уход за поверхностью: – подноска воды в пределах этажа; – смачивание вручную водой за один раз | 100 м2 | 3 | 1,7 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 5,1 |
| Вспомогательные работы |
| 6 | НЗТ №1 Шифр 1-256, 1-257 | Подноска материалов к месту производства работ на расстояние 30 м | 10 т | 0,03 | 19,8 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,59 |
| ИТОГО: | 16,40 чел.-ч (0,30/0,41/ 0,20/9,40) маш.-ч | 18,91 чел.-ч (0,37/0,41/0,24/11,80) маш.-ч |
| При необходимости добавлять |
| 7 | НЗТ №8 Шифр 8-14, 8-15, 8-16, 8-17 | Срубка наплывов бетона – вручную; – механизированным способом | 100 м2 подготовленной поверхности | 1 | 94 61 (61) | 187 122 (122) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 3 | 1 1 | 94 61 (61) | 187 122 (122) |

Где: 16,40/18,91 чел-ч. – затраты труда рабочих строителей;

0,30/0,37 маш.-ч. – эксплуатация пылесоса;

0,41/0,41 маш.-ч. – эксплуатация электродрели;

0,20/0,24 маш.-ч. – эксплуатация электрокраскопульта

9,40/11,80 маш.-ч. – эксплуатация растворонасоса

СОСТАВИЛ: Инженер                        С.А.Багрицевич                 ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы              С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №3

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство гидроизоляции трещин, швов, стыков, примыканий с применением «ГС Пенетрат Шов»

Объем работ:  100 м шва (25×25 мм)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Норма времени на единицу, чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем, чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
|  |  |  |  |  | Стены и полы | Потолки |  |  |  | Стены и полы | Потолки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №20 Шифр 20-1465, 20-1472 | Пробивка штрабы в бетонных конструкциях механизированным способом: – разметка мест пробивки; – пробивка штрабы | 1 м | 100 | 0,18 (0,18) | 0,25 (0,25) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 18,0 (18,0) | 25,0 (25,0) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление «ГС Пенетрат» с помощью низкооборотной дрели с насадкой: – дозировка составляющих; – перемешивание составляющих | 1 м3 | 0,05 | 5,4 (2,7) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 0,27 (0,14) |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-55, 8-56 | Грунтование штрабы «ГС Пенетрат» в один слой | 100 м2 | 0,08 | 19,0 | 24,5 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 1,52 | 1,96 |

Продолжение калькуляции затрат труда № 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | НЗТ №20 Шифр 20-222 | Заполнение трещин, швов, стыков, мест примыканий гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов»: – расчистка штрабы; – приготовление материала вручную; – заделка штрабы гидроизоляционным материалом | 1 м | 100 | 0,23 | 0,276 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 23,0 | 27,6 |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-55, 8-56 | Нанесение «ГС Пенетрат» на заполненную гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат Шов» штрабу и прилегающие к ней области в два слоя | 100 м2 | 0,24 | 19,0 | 24,5 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 4,56 | 5,88 |
| Вспомогательные работы |
| 6 | НЗТ №1 Шифр 1-256, 1-257 | Подноска материалов к месту производства работ на расстояние 30 м | 10 т | 0,02 | 19,8 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,2 |
| ИТОГО: | 47,55 чел.-ч (18,0/ 0,14) маш.-ч | 60,91 чел.-ч (25,0/ 0,14) маш.-ч |

Где: 47,55/60,91 чел-ч. – затраты труда рабочих строителей;

18,0/25,0 маш.-ч. – эксплуатация отбойного молотка (перфоратора);

0,14 маш.-ч. – эксплуатация электродрели

СОСТАВИЛ: Инженер                                                                           С.А.Багрицевич

ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                                                      С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №4

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Ликвидация напорных течей с применением «ГС Пенетрат Аква Стоп»

Объем работ:  100 отверстий Ø 25 мм

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Норма времени на единицу, чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем, чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные работы |
| 1 | НЗТ №20 Шифр 20-1570 | Расшивка отверстий отбойным молотком (перфоратором) | 100 отверстий | 1 | 8,3 (8,3) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 8,3 (8,3) |
| 2 | НЗТ №3 Шифр 3-239 | Ручное приготовление гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Аква Стоп» | 1 м3 | 0,1 | 2,1 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,21 |
| 3 | НЗТ №20 Шифр 20-128 (Примен.) | Заделка напорных течей материалом «ГС Пенетрат Аква Стоп»: – расчистка отверстий; – заделка трещины | 1 м заделанной трещины | 2,5 | 0,2 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 0,5 |
| ИТОГО: | 9,01 чел.-ч (8,3 маш.-ч) |

Где: 9,01 чел-ч.  – затраты труда рабочих строителей;

8,3 маш.-ч. – эксплуатация отбойного молотка (перфоратора)

СОСТАВИЛ: Инженер                                 С.А.Багрицевич           ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                         С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №5

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство отсечной гидроизоляции методом инъектирования с

применением «ГС Пенетрат Инъекционный»

Объем работ:  100 шпуров

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Норма времени на единицу, чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем, чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
|  |  |  |  |  | Бетон | Кирпич |  |  |  | Бетон | Кирпич |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-333 | Смачивание поверхности водой при применении электрокраскопульта | 100 м2 | 0,13 | 0,1 (0,1) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 0,01 (0,01) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №9 Шифр 9-869 | Разметка мест сверления шпуров: – определение с помощью рулетки положения отверстия с отметкой на поверхности краской; – контроль горизонтальности и вертикальности измерений строительным уровнем | 100 отверстий | 1 | 10,4 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 10,4 |
| 3 | НЗТ №9 Шифр 9-901, 9-905 k=2 | Бурение шпуров: – сверление отверстий диаметром до 25 мм по готовой разметке; – очистка отверстий от пыли сжатым воздухом и промывка водой | 100 отверстий | 1 | 11,5 (11,5) | 5,4 (5,4) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 23,0 (23,0) | 10,8 (10,8) |

Продолжение калькуляции затрат труда № 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | НЗТ №9 Шифр 9-130 (Примен.) | Установка лейки (воронки) с материалом «ГС Пенетрат Инъекционный» в шпуры | 1 шт | 100 | 0,23 | Изолировщик на гидроизоляции | 3 | 1 | 23 |
| ИТОГО: | 56,41 чел.-ч (0,01/ 23,0 маш.-ч) | 44,21 чел.-ч (0,01/ 10,8 маш.-ч) |

Где: 56,41/44,21 чел-ч. – затраты труда рабочих строителей;

0,01маш.-ч. – эксплуатация электрокраскопульта;

23,0/10,8 маш.-ч. – эксплуатация электрической сверлильной машины

СОСТАВИЛ: Инженер                                                                           С.А.Багрицевич

ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                                                      С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №6

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений

с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство  двухслойной гидроизоляции горизонтальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций с

применением «ГС Пенетрат Эласт»

Объем работ:  100 м2 поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на ед-цу ч.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем ч.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. | Без грунтовки | С грунтовкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за один раз | за два раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345 | Очистка и обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Смачивание поверхности водой: - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | - | - |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-391 | Грунтование поверхности за один раз пистолетом-распылителем | 100 м2 | 1 | 2,60 (2,60) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | 2,60 (2,60) | - |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 38-391 | Грунтование поверхности за два раза пистолетом распылителем К=2 | 100 м2 | 1 | 5,20 (5,20) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | - | 5,20 (5,20) |

Продолжение калькуляции №6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление гидроизоляционного материала на рабочем месте с помощью электрической дрели | м3 состава | 0,3 | 5,40 (2,70) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 1,62 (0,81) | 1,62 (0,81) | 1,62 (0,81) |
| 6 | НЗТ №11 Шифр 11-455 | Нанесение первого слоя гидроизоляционного материала на горизонтальную поверхность вручную | 100 м2 | 1 | 4,80 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 7 | НЗТ №11 Шифр 11-455 ПР-29 | Нанесение второго слоя гидроизоляционного материала на горизонтальную поверхность вручную К=0,85 | 100 м2 | 1 | 4,08 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 8 | НЗТ № 8 Шифр 8-331 | Уход за поверхностью гидроизоляции - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Вспомогательные работы |
| 9 | НЗТ №1 Шифр 1-279 | Выгрузка материалов из транспортных средств вручную | 10 т | 0,0235 0,0260 0,0272 | 4,40 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,10 - - | - 0,11 - | - - 0,12 |
| 10 | НЗТ №1 Шифр 1-290 ПР-9 | Перемещение материалов на расстояние до 50 м ручными тележками с погрузкой накладыванием и выгрузкой со складированием | т | 0,2345 0,2595 0,2720 | 1,29 | Подсобный рабочий | 2 | 1 | 0,30 - - | - 0,33 - | - - 0,35 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 14,60 (0,30) (0,00) (0,81) | 15,54 (0,30) (2,60) (0,81) | 18,17 (0,30 (5,20) (0,81) |

где: 14,60 / 15,54 / 18,17 ч.-ч – затраты труда рабочих-строителей;

0,30 / 0,30 / 0,30 маш.-ч – время эксплуатации пылесоса промышленного;

0,00 / 2,60 / 5,20 маш.-ч – время эксплуатации пистолета – распылителя;

0,81 / 0,81 / 0,81 маш.-ч – время эксплуатации дрели электрической

СОСТАВИЛ: Инженер                  С.А. Багрицевич                    ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                  С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №7

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство  трехслойной гидроизоляции горизонтальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций с

применением «ГС Пенетрат Эласт»

Объем работ:  100 м2 поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на ед-цу ч.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем ч.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол-во | Без грунтовки | С грунтовкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за один раз | за два раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345 | Очистка и обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Смачивание поверхности водой: - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | - | - |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-391 | Грунтование поверхности за один раз пистолетом-распылителем | 100 м2 | 1 | 2,60 (2,60) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | 2,60 (2,60) | - |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 38-391 | Грунтование поверхности за два раза пистолетом распылителем К=2 | 100 м2 | 1 | 5,20 (5,20) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | - | 5,20 (5,20) |

Продолжение калькуляции №7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление гидроизоляционного материала на рабочем месте с помощью электрической дрели | м3 состава | 0,45 | 5,40 (2,70) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 2,43 (1,22) | 2,43 (1,22) | 2,43 (1,22) |
| 6 | НЗТ №11 Шифр 11-455 | Нанесение первого слоя гидроизоляционного материала на горизонтальную поверхность вручную | 100 м2 | 1 | 4,80 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 7 | НЗТ №11 Шифр 11-455 ПР-29 | Нанесение второго слоя гидроизоляционного материала на горизонтальную поверхность вручную К=0,85 | 100 м2 | 1 | 4,08 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 8 | НЗТ №11 Шифр 11-455 ПР-29 | Нанесение третьего слоя гидроизоляционного материала вручную К=0,85 | 100 м2 | 1 | 4,08 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 9 | НЗТ № 8 Шифр 8-331 | Уход за поверхностью гидроизоляции - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Вспомогательные работы |
| 10 | НЗТ №1 Шифр 1-279 | Выгрузка материалов из транспортных средств вручную | 10 т | 0,0367 0,0380 0,0392 | 4,40 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,16 - - | - 0,17 - | - - 0,17 |
| 11 | НЗТ №1 Шифр 1-290 ПР-9 | Перемещение материалов на расстояние до 50 м ручными тележками с погрузкой накладыванием и выгрузкой со складированием | т | 0,3670 0,3795 0,392 | 1,29 | Подсобный рабочий | 2 | 1 | 0,47 - - | - 0,49 - | - - 0,51 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 19,72 (0,30) (0,00) (1,22) | 20,65 (0,30) (2,60) (1,22) | 23,27 (0,30 (5,20) (1,22) |

где: 19,72 / 20,65 / 23,27 ч.-ч – затраты труда рабочих-строителей;

0,30 / 0,30 / 0,30 маш.-ч – время эксплуатации пылесоса промышленного;

Продолжение калькуляции №7

0,00 / 2,60 / 5,20 маш.-ч – время эксплуатации пистолета – распылителя;

1,22 / 1,22 / 1,22 маш.-ч – время эксплуатации дрели электрической

СОСТАВИЛ: Инженер                                       С.А.Багрицевич

ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                  С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №8

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство  двухслойной гидроизоляции вертикальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций с

применением «ГС Пенетрат Эласт»

Объем работ:  100 м2 поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на ед-цу ч.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем ч.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол-во | Без грунтовки | С грунтовкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за один раз | за два раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345 | Очистка и обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Смачивание поверхности водой: - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | - | - |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-391 | Грунтование поверхности за один раз пистолетом-распылителем | 100 м2 | 1 | 2,60 (2,60) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | 2,60 (2,60) | - |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 38-391 | Грунтование поверхности за два раза пистолетом распылителем К=2 | 100 м2 | 1 | 5,20 (5,20) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | - | 5,20 (5,20) |

Продолжение калькуляции №8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление гидроизоляционного материала на рабочем месте с помощью электрической дрели | м3 состава | 0,3 | 5,40 (2,70) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 1,62 (0,81) | 1,62 (0,81) | 1,62 (0,81) |
| 6 | НЗТ №11 Шифр 11-465 | Нанесение первого слоя гидроизоляционного материала на вертикальную поверхность вручную | 100 м2 | 1 | 8,30 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 7 | НЗТ №11 Шифр 11-465 ПР-29 | Нанесение второго слоя гидроизоляционного материала на вертикальную поверхность вручную К=0,85 | 100 м2 | 1 | 7,06 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
| 8 | НЗТ № 8 Шифр 8-331 | Уход за поверхностью гидроизоляции - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Вспомогательные работы |
| 9 | НЗТ №1 Шифр 1-279 | Выгрузка материалов из транспортных средств вручную | 10 т | 0,0235 0,0260 0,0272 | 4,40 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,10 - - | - 0,11 - | - - 0,12 |
| 10 | НЗТ №1 Шифр 1-290 ПР-9 | Перемещение материалов на расстояние до 50 м ручными тележками с погрузкой накладыванием и выгрузкой со складированием | т | 0,2345 0,2595 0,2720 | 1,29 | Подсобный рабочий | 2 | 1 | 0,30 - - | - 0,33 - | - - 0,35 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 21,08 (0,30) (0,00) (0,81) | 22,02 (0,30) (2,60) (0,81) | 24,65 (0,30 (5,20) (0,81) |

где: 21,08 / 22,02 / 24,65 ч.-ч – затраты труда рабочих-строителей;

0,30 / 0,30 / 0,30 маш.-ч – время эксплуатации пылесоса промышленного;

0,00 / 2,60 / 5,20 маш.-ч – время эксплуатации пистолета – распылителя;

0,81 / 0,81 / 0,81 маш.-ч – время эксплуатации дрели электрической

СОСТАВИЛ: Инженер                  С.А. Багрицевич                    ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                  С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №9

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство  трехслойной гидроизоляции вертикальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций с

применением «ГС Пенетрат Эласт»

Объем работ:  100 м2 поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на ед-цу ч.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем ч.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол-во | Без грунтовки | С грунтовкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за один раз | за два раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345 | Очистка и обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Смачивание поверхности водой: - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | - | - |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-391 | Грунтование поверхности за один раз пистолетом-распылителем | 100 м2 | 1 | 2,60 (2,60) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | 2,60 (2,60) | - |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 38-391 | Грунтование поверхности за два раза пистолетом распылителем К=2 | 100 м2 | 1 | 5,20 (5,20) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | - | 5,20 (5,20) |

Продолжение калькуляции №9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление гидроизоляционного материала на рабочем месте с помощью электрической дрели | м3 состава | 0,45 | 5,40 (2,70) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 2,43 (1,22) | 2,43 (1,22) | 2,43 (1,22) |
| 6 | НЗТ №11 Шифр 11-465 | Нанесение первого слоя гидроизоляционного материала на вертикальную поверхность вручную | 100 м2 | 1 | 8,30 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 7 | НЗТ №11 Шифр 11-465 ПР-29 | Нанесение второго слоя гидроизоляционного материала на вертикальную поверхность вручную К=0,85 | 100 м2 | 1 | 7,06 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
| 8 | НЗТ №11 Шифр 11-455 ПР-29 | Нанесение третьего слоя гидроизоляционного материала на вертикальную поверхность вручную К=0,85 | 100 м2 | 1 | 7,06 | Изолировщик на гидроизоляции | 4 2 | 1 1 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
| 9 | НЗТ № 8 Шифр 8-331 | Уход за поверхностью гидроизоляции - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Вспомогательные работы |
| 10 | НЗТ №1 Шифр 1-279 | Выгрузка материалов из транспортных средств вручную | 10 т | 0,0367 0,0380 0,0392 | 4,40 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,16 - - | - 0,17 - | - - 0,17 |
| 11 | НЗТ №1 Шифр 1-290 ПР-9 | Перемещение материалов на расстояние до 50 м ручными тележками с погрузкой накладыванием и выгрузкой со складированием | т | 0,3670 0,3795 0,392 | 1,29 | Подсобный рабочий | 2 | 1 | 0,47 - - | - 0,49 - | - - 0,51 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 29,18 (0,30) (0,00) (1,22) | 30,11 (0,30) (2,60) (1,22) | 32,73 (0,30 (5,20) (1,22) |

где: 29,18 / 30,11 / 32,73 ч.-ч – затраты труда рабочих-строителей;

0,30 / 0,30 / 0,30 маш.-ч – время эксплуатации пылесоса промышленного;

Продолжение калькуляции №9

0,00 / 2,60 / 5,20 маш.-ч – время эксплуатации пистолета – распылителя;

1,22 / 1,22 / 1,22 маш.-ч – время эксплуатации дрели электрической

СОСТАВИЛ: Инженер                                       С.А.Багрицевич

ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                  С.Л.Кондратенко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА №10

на устройство гидроизоляции монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений
с применением гидроизоляционных материалов «Пенетрат»

Устройство  двухслойной гидроизоляции горизонтальных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций с

применением «ГС Пенетрат Гидро»

Объем работ:  100 м2 поверхности

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на ед-цу ч.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объем ч.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол-во | Без грунтовки | С грунтовкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за один раз | за два раза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подготовительные работы |
| 1 | НЗТ №8 Шифр 8-345 | Очистка и обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса | 100 м2 | 1 | 0,30 (0,30) | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) | 0,30 (0,30) |
| Основные работы |
| 2 | НЗТ №8 Шифр 8-331 | Смачивание поверхности водой: - подноска воды - смачивание поверхности | 100 м2 | 1 | 1,70 | Изолировщик на гидроизоляции | 2 | 1 | 1,70 | - | - |
| 3 | НЗТ №8 Шифр 8-391 | Нанесение гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Гидро» по поверхности за один раз пистолетом-распылителем | 100 м2 | 1 | 2,60 (2,60) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | 2,60 (2,60) | - |

Продолжение калькуляции №6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | НЗТ №8 Шифр 38-391 | Нанесение гидроизоляционного материала «ГС Пенетрат Гидро» по поверхности за два раза пистолетом-распылителем | 100 м2 | 1 | 5,20 (5,20) | Изолировщик на гидроизоляции | 4 | 1 | - | - | 5,20 (5,20) |
| 5 | НЗТ №8 Шифр 8-1214 | Приготовление гидроизоляционного материала на рабочем месте с помощью электрической дрели | м3 состава | 0,3 | 5,40 (2,70) | Изолировщик на гидроизоляции | 3 2 | 1 1 | 1,62 (0,81) | 1,62 (0,81) | 1,62 (0,81) |
| Вспомогательные работы |
| 6 | НЗТ №1 Шифр 1-279 | Выгрузка материалов из транспортных средств вручную | 10 т | 0,0235 0,0260 0,0272 | 4,40 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,10 - - | - 0,11 - | - - 0,12 |
| 7 | НЗТ №1 Шифр 1-290 ПР-9 | Перемещение материалов на расстояние до 50 м ручными тележками с погрузкой накладыванием и выгрузкой со складированием | т | 0,2345 0,2595 0,2720 | 1,29 | Подсобный рабочий | 2 | 1 | 0,30 - - | - 0,33 - | - - 0,35 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | ?? | ?? | ?? |

где: 14,60 / 15,54 / 18,17 ч.-ч – затраты труда рабочих-строителей;

0,30 / 0,30 / 0,30 маш.-ч – время эксплуатации пылесоса промышленного;

0,00 / 2,60 / 5,20 маш.-ч – время эксплуатации пистолета – распылителя;

0,81 / 0,81 / 0,81 маш.-ч – время эксплуатации дрели электрической

СОСТАВИЛ: Инженер                  С.А. Багрицевич                    ПРОВЕРИЛ: Руководитель группы                  С.Л.Кондратенко

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

Таблица А.1 – Химическая стойкость бетона после обработки гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат»

+ нет разрушающего эффекта воздействия среды

+/- слабый эффект воздействия среды

- присутствует эффект воздействия среды

| Агрессивная среда | Воздействие на необработанный бетон | Воздействие на обработанный гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» бетон |
| --- | --- | --- |
| Азотная кислота 2-40 % | Разрушающее воздействие | - |
| Бисульфат аммония | Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне | + |
| Бисульфат натрия | Разрушающее воздействие | +/- |
| Борная кислота | Слабое разрушающее воздействие | + |
| Выхлопные газы | Возможное разрушение свежеуложенного бетона под воздействием нитритов, карбонатов, едких кислот | + |
| Гидроксид калия 25-95% | Разрушающее воздействие | +/- |
| Гидроксид натрия 20-40% | Разрушающее воздействие | +/- |
| Дубильная кислота | Слабое разрушающее воздействие | + |
| Дымовые газы | Терморазрушение под воздействием горячих газов (100-400°С). Слабое разрушающее воздействие от охлажденных газов, содержащих сульфатные и хлоридные соединения | + |
| Жидкий аммиак | Разрушающее воздействие при содержании солей аммония | + |
| Зола/пепел | Вредное воздействие во влажном состоянии, когда образуются растворы сульфидов и сульфатов | + |
| Йод | Слабое разрушающее воздействие | + |
| Карбонат натрия | Разрушающее воздействие | + |
| Кислота молочная пищевая 3 % | Разрушающее воздействие на бетон | + |

Продолжение таблицы А.1

| Агрессивная среда | Воздействие на необработанный бетон | Воздействие на обработанный гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» бетон |
| --- | --- | --- |
| Морская соль, состоящая из натрия хлористого, калия хлористого, магния хлористого, кальция сернокислого, магния сернокислого | Разрушающее воздействие на бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам, отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне | + |
| Минеральное масло марок И-12А, И-50А | Разрушающее воздействие на бетон | + |
| Муравьиная кислота (10-90) % | Слабое разрушающее воздействие | + |
| Нитрат аммония | Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне | +/- |
| Нитрат натрия | Слабое разрушающее воздействие | +/- |
| Отходы скотобоен | Разрушающее воздействие от органических кислот | + |
| Пары аммиака | Могут вызвать разрушение свежего бетона или воздействовать на металл через поры свежего бетона | + |
| Серная кислота до 10% | Сильное разрушающее воздействие | + |
| Серная кислота 10-93 % | Сильное разрушающее воздействие | - |
| Сернистая кислота | Сильное разрушающее воздействие | - |
| Сероводород | При взаимодействии с водой и тионовыми бактериями образуется серная кислота, которая приводит к разрушению бетона | +/- |
| Соляная кислота 10% | Сильное разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру | + |
| Соляная кислота 30% | Сильное разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру | +/- |
| Сточные воды | Разрушающее воздействие | + |
| Сульфат алюминия больше 5% | Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне | +/- |
| Сульфат алюминия меньше 5% | Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне | + |
| Сульфат аммония | Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне | +/- |
| Сульфат кальция 0,2-0,4% | Разрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам | + |
| Агрессивная среда | Воздействие на необработанный бетон | Воздействие на обработанный гидроизоляционным материалом «ГС Пенетрат» бетон |
| Сульфат магния | Разрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам | + |
| Сульфат натрия | Разрушающее воздействие на бетон | + |
| Сульфат аммония | Разрушающее воздействие на бетон | +/- |
| Сульфит натрия | Разрушающее воздействие на бетон при наличии сульфата натрия | + |
| Уксусная кислота до 30% | Слабое разрушающее воздействие | +/- |
| Формальдегид (37%) | Слабое разрушающее воздействие от муравьиной кислоты, образующейся в растворе | +/- |
| Формалин | Слабое разрушающее воздействие от муравьиной кислоты, образующейся в растворе | +/- |
| Фосфорная кислота 10 % | Слабое разрушающее воздействие | + |
| Фосфорная кислота 85 % | Слабое разрушающее воздействие | +/- |
| Фторид аммония | Слабое разрушающее воздействие | + |
| Хлор | Слабое разрушающее воздействие на влажный бетон | + |
| Хлорид аммония | Слабое разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру | + |
| Хлорид калия (7-8) % | При наличии хлорида магния – отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне | + |
| Хлорид кальция | Воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне. Коррозия арматуры может вызвать локальные разрушения бетона | + |
| Хлорид магния | Слабое разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру | + |
| Хлорид натрия (8-10) % | Воздействие через поры и трещины на бетона на арматуру | + |
| Шахтные воды, отбросы | Разрушающее воздействие от сульфидов, сульфатов, кислот. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне | + |
| Этиленгликоль | Слабое разрушающее воздействие | + |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Справочное)

Рисунок Б.1 – Устройство гидроизоляции рабочих швов бетонирования

Рисунок Б.2 – Схема ликвидации напорной течи

Рисунок Б.3 – Устройство гидроизоляции мест ввода коммуникаций
в существующей конструкции

Рисунок Б.4 – Устройство гидроизоляции существующей конструкции
из пустотных плит перекрытия

Рисунок Б.5 – Устройство гидроизоляции монолитных перекрытий

Рисунок Б.6 – Устройство гидроизоляции монолитного бетонного пола

Рисунок Б.7 – Устройство гидроизоляции бетонной стяжки,
выполненной по слабому бетонному основанию

Рисунок Б.8 – Устройство гидроизоляции стены,
выполненной из бетонных блоков

Рисунок Б.9 – Гидроизоляция бетонного фундамента и отсечение капиллярного подсоса между бетонным фундаментом и стеной, выполненной из пористого материала,
в строящейся конструкции

Рисунок Б.10 – Гидроизоляция бетонного фундамента и отсечение капиллярного
подсоса между бетонным фундаментом и стеной, выполненной из пористого материала,
в существующей конструкции

Приложение В

(справочное)

Рисунок В.1 – Уплотнительный эффект бетонитового шнура

Рисунок В.2 – Типичные места установки бетонитового шнура

Рисунок В.3 – Типичные применения шнуров (лент) в соединениях железобетонных элементов с двойной арматурой

Рисунок В.4 – Типичные применения шнуров в соединениях железобетонных элементов с одиночной арматурой и бетонных элементов

Рисунок В.5 – Способ установки бетонитового шнура на трубах

Рисунок В.6 – Одиночный кабель, размещенный непосредственно в строительной перегородке

Рисунок В.7 – Уплотнение перехода группы кабелей через отверстие в конструкции с использованием бетонитового шнура

Рисунок В.8 – Проход кабеля в стальной защитной втулке

Рисунок В.9 – Изоляция прохода с втулкой для элемента инженерной системы через отверстие, шире толщины бетонитового шнура.

# Text boxes

ГС ПЕНЕТРАТ ИНЪЕКЦИОННЫЙ